# Calcimol

|  | ### Naudojimo instrukcija |  |
| --- | --- | --- |

Calcimol yra savaime kietėjanti rentgenokontrastiška kalcio hidroksido pasta.

- Indikacijos:

Calcimol skirta netiesioginiam pulpos padengimui taip pat kaip pamušalas po stomatologinėmis plombinėmis medžiagomis.

- Naudojimo būdas:

Ant maišymo padelio ar stiklinės lentelės maišykite vienodą kiekį Calcimol bazės ir katalizatoriaus (maišymo santykis 1,2 : 1). Maišykite maždaug 10 sek. Sumaišyta medžiaga turėtų būti homogeniškos konsistencijos ir tolygios spalvos. Nemaišykite per ilgai! Kai tik sumaišėte, Calcimol į ertmę įdėkite kaip galite greičiau.

Calcimol naudokite kambario temperatūroje (15 - 23 C).

Kambario temperatūroje Calcimol darbinis laikas yra maždaug 2 min., burnoje sukietėja per 2 - 4 min. Aukštesnė temperatūra ir drėgmė pagreitina kietėjimą ir sutrumpina darbinį laiką, dėl to Calcimol daug greičiau sukietėja paciento burnoje.

- Papildomi nurodymai:

Calcimol sudėtyje yra kalcio hidroksido, salicilatų, kalcio volframato, N-etiltoluol-sulfonamido: nenaudokite esant jautrumui ar alergijai šioms medžiagoms. Prieš plombavimą plomba, Calcimol leiskite pilnai sukietėti tam, kad pasiektumėte pakankamą plombos stabilumą. Calcimol nenaudokite laikinam užpildui ar kaip vienintelės pamušalinės medžiagos, veikiamos kramtymo jėgų. Žemoje temperatūroje katalizatorius sukietėja. Prieš dėjimą leiskite sušilti iki kambario temperatūros, jei būtina trumpai pakaitinkite iki 40 C temperatūros.

Calcimol pasižymi stipriomis bazinėmis savybėmis, visiškai venkite kontakto su akimis (gleivine).venkite kontakto su rūgštimis (tirpumas)

- Laikymas:

Calcimol laikykite kambario temperatūroje (15 - 23 C).

Po naudojimo kruopščiai uždarykite tūbelių dangtelius. Įsitikinkite, kad spalvotai koduotus dangtelius užsukote ant reikiamų tūbelių. Venkite drėgmės.

- Gaminama:

Pakuotė 13 g bazės, 11 g katalizatoriaus	Art. Nr. 1097

Mūsų preparatai sukurti naudojimui odontologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Bet ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms.

- VC 60 001097 LT 081 / 030

# Calcimol

|  | ### Naudojimo instrukcija |  |
| --- | --- | --- |

Calcimol yra savaime kietėjanti rentgenokontrastiška kalcio hidroksido pasta.

- Indikacijos:

Calcimol skirta netiesioginiam pulpos padengimui taip pat kaip pamušalas po stomatologinėmis plombinėmis medžiagomis.

- Naudojimo būdas:

Ant maišymo padelio ar stiklinės lentelės maišykite vienodą kiekį Calcimol bazės ir katalizatoriaus (maišymo santykis 1,2 : 1). Maišykite maždaug 10 sek. Sumaišyta medžiaga turėtų būti homogeniškos konsistencijos ir tolygios spalvos. Nemaišykite per ilgai! Kai tik sumaišėte, Calcimol į ertmę įdėkite kaip galite greičiau.

Calcimol naudokite kambario temperatūroje (15 - 23 C).

Kambario temperatūroje Calcimol darbinis laikas yra maždaug 2 min., burnoje sukietėja per 2 - 4 min. Aukštesnė temperatūra ir drėgmė pagreitina kietėjimą ir sutrumpina darbinį laiką, dėl to Calcimol daug greičiau sukietėja paciento burnoje.

- Papildomi nurodymai:

Calcimol sudėtyje yra kalcio hidroksido, salicilatų, kalcio volframato, N-etiltoluol-sulfonamido: nenaudokite esant jautrumui ar alergijai šioms medžiagoms. Prieš plombavimą plomba, Calcimol leiskite pilnai sukietėti tam, kad pasiektumėte pakankamą plombos stabilumą. Calcimol nenaudokite laikinam užpildui ar kaip vienintelės pamušalinės medžiagos, veikiamos kramtymo jėgų. Žemoje temperatūroje katalizatorius sukietėja. Prieš dėjimą leiskite sušilti iki kambario temperatūros, jei būtina trumpai pakaitinkite iki 40 C temperatūros.

Calcimol pasižymi stipriomis bazinėmis savybėmis, visiškai venkite kontakto su akimis (gleivine).venkite kontakto su rūgštimis (tirpumas)

- Laikymas:

Calcimol laikykite kambario temperatūroje (15 - 23 C).

Po naudojimo kruopščiai uždarykite tūbelių dangtelius. Įsitikinkite, kad spalvotai koduotus dangtelius užsukote ant reikiamų tūbelių. Venkite drėgmės.

- Gaminama:

Pakuotė 13 g bazės, 11 g katalizatoriaus	Art. Nr. 1097

Mūsų preparatai sukurti naudojimui odontologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Bet ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms.

- VC 60 001097 LT 081 / 030