2023 m. ......………… d. sutarties Nr. ……

2 priedo 1 priedėlis

TECHNINIAI RODIKLIAI

| Eil . Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | TS reikalavimas | Pasiūlymas | Dokumentacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | Vilna 60 Polipropilenas 40 | Vilna 60,2% Polipropilenas 39,8% | Bandymų protokolas Nr. 180-22 |
| 2. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), % | ne daugiau 5,0 | -0,5 -3,5 | Bandymų protokolas Nr. 180-22 |
| 4. 4.1. 4.2. 4.3. | Nusidažymo atsparumas, balais: - skalbimui prie 40C - prakaitui - sausai trinčiai | 4 4 3 | 4-5 4 4 | Verpalų gamintojo techninė dokumentacija |
| 5. | Polinkis pūkuotis ir pumpuruotis (po 2 000 sūkių), laipsnis | 3 | 3-4 | Bandymų protokolas Nr. 180-22 |
| 6. | Atsparumas dilinimui, sūkiai | 20 000 | 70 000 | Bandymų protokolas Nr. 180-22 |
|  | Gamtosauginiai reikalavimai |  | Verpalų gamintojo Oeko-tex sertifikatas | D98-0376 |
|  | Reikalavimas verpalų tipui | Polycolon tipo (temperatūros reguliacinės savybės) | Polycolon | Verpalų gamintojo techninė dokumentacija |