R&D serija

NOVA GLASS GL

Naudojimo instrukcija

Aprašymas

Šviesoje kietėjantis stiklojonomerinis pamušalinis ir bazinis cementas, gali būti naudojamas plombavimui ir mažų mažų pažeidimų hermetizavimui.

Sudėtis

Bis-GMA, duretanometakrilatas, BHT ir fluorosilikato stiklas.

Privalumai

Paprastas naudoti; Idealus sukibimas su dentinu;Aukštas atsparumas lenimui (220MPa);Aukštas fluoro išskirimas.Puikus ribinis sandariklis.Tiksli taikymo technika.Rentgenokontrastiškas. Nesusidaro oro burbulai. Bakteriostatinis poveikis, aukštas biologinis suderinamumas.

Rekomendacijos

1.Pamušalas po visų tipų plombavimo medžiagomis –kompozitai, amalgama, netiesioginės restauracijos.

2.Įtrūkimų sandarinimas.

3.Nedidelių plyšių sandarinimas.

Taikymas

1.Paruošti ertmę pagal plombavimo technikos reikalavimus.Danties paviršius turi būti visiškai sausas. Venkite užteršimo.

2.Artimus paviršius prie pulpos padengti kalcio hidroksido preparatais.Rekomenduojama naudoti surišėją (ypatingai ertmėms kurios neturi aplinkui emalio)

3.Nova Glass GL švirkštas:reikiama kiekį Nova Glass GL  išspausti iš tiubelės ant instrumento arba tiesiai iš švirkšto į ertmę.Po panaudojimo, siekiant išvengti užteršimo, dezinfekuoti.Dengti 2mm sluoksniais ir kiekvieną sluoksnį kietinti.

4.Tinka kietinti su švieso polimerizavimo prietaisais.Šviesos stiprumas kietinant su halogenu turi būti ne mažesnis kaip 500mW/cm² ir su LED prietaisu ne mažiau 300mW/cm². Šviesos šaltinis turi būti kuo arčiau paviršiaus (apie 2mm). Kietinti apie 20sek. Esant didesniam atstumui, kietinimo laikas ilgėja.

5.Užbaigti Nova Glass GL padengtą paviršių su besisukančiais instrumentais ir vietą užpildyti laikantis plombinės medžiagos gamintojo nurodymų.

Saugojimas.

Laikyti Nova Glass GL kambario temperatūroje(4-25ºC) uždarytą ir saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.Laikymas šaldytuve prailgina galiojimo laiką.Prieš panaudojant, medžiaga turi būti kambario temperatūros.Nenaudoti pasibaigus galiojimo laikui.

Įspėjimas

Nepirkti ir nenaudoti medžiagos ant kurios nėra sunumeruotos apsauginės hologramos.Vengti medžiagos kontakto su oda, gleivine ir akimis.Nepolimerizuota Nova Glass GL gali sukelti nedidelį sudirginimą ir retais atvejais jautrumą metakrilatams.Švirkšto ar ertmės ne denzifekuoti su oksidantais.Saugoti nuo vaikų.Pradėjus darbą su  Nova Glass GL (saugoti nuo operacinės lempos ar dienos šviesos) ir kuo greičiau išdėstyti jį ant paviršiaus ir sukietinti. Eugenolis ar kitos fenolinės medžiagos gali trukdyti medžiagos kietėjimui.Nova Glass GL nemaišyti su kitais komponentais. Saugos lapas MSDS yra skelbiamas tinklapyje.

IMICRYL					CE 1984

FETIH MH,MAHIR SK. NO:5

KARATAY KONYA TURKIJA

TEL. +90 332 355 355 0

www.imicryl.com.tr