2022 m. ................… d. Sutarties Nr. ……

# 1 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA lauko uniformos ŠILTO ŠVARKO (IV SLUOKSNIS)

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) ketina įsigyti lauko uniformos šilto komplekto švarką (toliau – švarkas), skirtą apsaugoti karius nuo vėsaus oro.

- Švarkas turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- Kariams reikalingų švarkų dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytoje pagal Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą.

1 lentelė

ŠVARKŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

| Ūgis, cm | Krūtinės apimtis, cm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
| 158 | x | x | x |  |  |  |
| 164-170 | x | x | x | x | x |  |
| 176-182 | x | x | x | x | x | x |
| 188-194 |  | x | x | x | x | x |
| 200-206 |  |  | x | x | x | x |

- Užpildyta švarkų dydžių lentelė (su nurodytais kiekiais) pateikiama tiekėjui, sudarant sutartį. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių švarkų, neviršijant 2 % užsakyto kiekio.

- Švarkų konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559-1 (ISO 8559-1) arba lygiaverčio standarto duomenys. Gaminiai turi būti sukonstruoti taip, kad užtikrintų tinkamą prigulimą prie kario kūno, vilkint lauko uniformos apatinių sluoksnių sistemos drabužius, bei nevaržytų kario judesių.

- Švarkai siuvami vyriški.

- Švarkų kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

II. SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Švarko modelio eskizai pateikti techninės specifikacijos priedo (toliau – Priedas) 1-2 eskizuose.

- Aprašyme matmenys pateikti švarko baziniam dydžiui: ūgis – 188-194 cm, krūtinės apimtis – 96-100 cm, liemens apimtis – 84-88 cm.

- Švarko bazinio dydžio pagrindinių matmenų dydžiai ir leistini nuokrypiai pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė

ŠVARKO BAZINIO DYDŽIO MATMENŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

| Eil. Nr. | Matavimo vieta ir matmuo | Reikšmė, cm | Leistini nuokrypiai, cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nugaros ilgis | 74,5 | ± 1,5 |
| 2. | Plotis po pažastimis, 1/2 | 66,0 | ± 1,0 |
| 3. | Rankovės ilgis | 69,0 | ± 1,0 |
| 4. | Rankovės plotis (plačiausioje vietoje), 1/2 | 26,0 | ± 0,5 |
| 5. | Rankovės apačios (sutrauktos elastine juosta) plotis, 1/2 | 11,5 | ± 0,5 |
| 6. | Priekio papetės aukštis ties priesiuvu | 14,0 | ± 0,5 |
| 7. | Apačios (sutrauktos elastine juosta) plotis, 1/2 | 52,0 | ± 1,0 |
| 8. | Apykaklės aukštis | 8,0 | ± 0,5 |

- Jeigu 2 lentelėje ir techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, matmenims iki 10 cm imtinai leidžiamas 4 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, matmenims virš 10 cm leidžiamas 
2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų.

- Švarko siūlės turi būti nupeltakiuotos pagal Priedo eskizus. Peltakiai prasiuvami 
0,2-0,3 cm atstumu nuo siūlės. Apdailos dygsnių tankis 3,5-4 dygsniai/cm.

- Visos siūlės ir detalių kraštai turi būti apmėtyti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

- Švarko pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių/peltakių suraukimas, iškreivinimas (siūlės/peltakio plotis turi būti tolygus visame siūlės/peltakio ilgyje), negalimi praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrukę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, siūlių/peltakių irimas dėl nepadarytų ar netinkamai padarytų įtvirčių, peltakių sudūrimai matomose vietose, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.). Visų siūlių/peltakių galai turi būti užtvirtinti.

- Porinės detalės švarke turi būti išdėstytos simetriškai. Detalių atspalviai neleidžiami.

- Švarkai turi būti išvalyti nuo technologinio proceso liekanų (siūlų, pūkų ir pan.), tvarkingai išlyginti.

PIRMASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS

- Švarko viršus siuvamas iš poliamidinio, karkasiniu pagrindu „rip-stop“ drobinio pynimo audinio (toliau – pagrindinis audinys).

- Pagrindinis audinys margintas patentuotu slepiamuoju (universaliu) piešiniu (žr. Priedo 3 eskizą), kurio spalvos pagal ,,PANTONE TEXTILE“ spalvų katalogą artimos tokiems spalvų kodams ir pagal piešinį sudaro:

- pilkai žalia (pagrindo) spalva – 13-0607 TP ~ 15% ploto;

- žalia spalva – 17-0115 TP ~ 30% ploto;

- ruda spalva – 17-1417 TP ~ 25% ploto;

- šiaudo spalva – 17-1022 TP ~ 20% ploto;

- chaki spalva – 16-0730 TP ~ 10% ploto.

Konkursą laimėjusiam tiekėjui, po prekių pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, bus pateiktas audinio piešinio pavyzdys su pilnu piešinio raportu ir kompiuterinis (darbinis) failas su atvaizdu audinio, marginto slepiamuoju piešiniu.

- Pagrindinis audinys turi atitikti 3 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

3 lentelė

PAGRINDINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | 100 PA | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 55 ± 10 | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis |
| 3. | Didžiausioji jėga, N - metmenų kryptimi - ataudų kryptimi | ≥ 600 ≥ 350 | LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis |
| 4. | Plyšimo jėga, - skersai metmenų - skersai ataudų | ≥ 20 ≥ 30 | LST EN ISO 13937-1 (ISO 13937-1) arba lygiavertis |
| 5. | Laidumas orui, mm/s | ≥ 70 | LST EN ISO 9237 (ISO 9237) |
| 6. | Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa apkrovai, sūkiai | ≥ 100 000 | LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis |
| 7. | Matmenų pokytis po 5 skalbimų*, % (metmenų ir ataudų kryptimis) | ≤ ±4 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis |
| 8. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 8.1. | organiniams tirpikliams | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X05 (ISO 105-X05) arba lygiavertis |
| 8.2. | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 8.3. | šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 8.4. | skalbimui prie 40C* | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), metodas Nr. A1S arba lygiavertis |
| 8.5. | prakaitui | ≥ 4 | LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertis |
| 8.6. | dirbtinei šviesai | ≥ 5 | LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis |
| 9. | Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė | ≥ 4 | LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis |
| 10. | Tepalų atstūmimas, klasė | ≥ 5 | LST EN ISO 14419 (ISO 14419) arba lygiavertis |
| 11. | Siūlų tankumas, siūlų sk/1cm - metmenų kryptimi - ataudų kryptimi | ≥ 72 ≥ 42 | LST EN 1049-2 (EN 1049-2) arba lygiavertis |
| 12. | Pynimas | Drobinis, karkasiniu pagrindu (ripstop)** | nurodyti |
| 13. | Dominuojantis spektrinis atspindžio koeficientas artimojoje IR spinduliuotės spektro srityje 700-1100 nm, % | pilkai žalia (pagrindo) spalva: 60 – 70 žalia spalva: 40 – 50 šiaudo spalva: 35 – 45 chaki spalva: 35 – 50 ruda spalva: 20 – 30 | LST EN ISO 105-J01 (ISO 105-J01) arba lygiavertis |
| 14. | Spalvų skirtumas***, Δ ECMC | ≤ 2 | LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis |

Pastabos:

Pagrindinis audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus tekstilės gaminiams Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais).

*Skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330  (SO 6330) arba lygiavertį: skalbimo procedūra – 4 N (40C), džiovinimo procedūra – F.

** Pynimas drobinis su karkaso siūlais metmenų ir ataudų kryptimis.

*** 14 rodiklis ,,Spalvų skirtumas” reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

- Pamušalas – poliesterinė trikotažinė medžiaga su pūku gerojoje pusėje, atitinkanti 4 lentelėje pateiktas technines charakteristikas, kurios spalva artima spalvos kodui 18-0617 TP (angl. „Covert green“) pagal „PANTONE TEXTILE“ spalvų katalogą.

4 lentelė

PAMUŠALO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | 100 PES | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 130 ± 10 | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis |
| 3. | Laidumas orui, (esant 100 Pa slėgių skirtumui, 20 cm2 angai) mm/s - naujas - po 25 skalbimų | ≥ 2100 ≥ 2000 | LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis |
| 4. | Šiluminis atsparumas, m2K/W - naujas - po 25 skalbimų | ≥ 0,12 ≥ 0,11 | LST EN ISO 11092 (ISO 11092) arba lygiavertis |
| 5. | Matmenų pokytis po 5 skalbimų*, % (išilgine ir skersine kryptimis) | ≤ ±4 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis |
| 6. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 6.1. | organiniams tirpikliams | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X05 (ISO 105-X05) arba lygiavertis |
| 6.2. | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 6.3. | šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 6.4. | skalbimui prie 40C* | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), metodas Nr. A1S arba lygiavertis |
| 6.5. | prakaitui | ≥ 5 | LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertis |
| 7. | Polinkis pūkuotis ir pumpuruotis po 2000 sūkių | ≥ 4 | LST EN ISO 12945-2 (ISO 12945-2) arba lygiavertis |
| 8. | Medžiagos storis, mm | 2,5 – 3,5 | LST EN ISO 5084 |
| 9. | Kilpų skaičius/1cm2 - kilpų stulpelių skaičius 1cm - kilpų eilučių skaičius 1cm | 6-8 6-8 | LST EN 14971:2006 |
| 10. | Spalvų skirtumas**, Δ ECMC | ≤ 2 | LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis |

Pastabos:

Pamušalas turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus tekstilės gaminiams Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais).

Pamušalas pagamintas džersio pagrindu iš dviejų sluoksnių, sujungtų pliušo siūlais, kurie paskutinėje operacijoje perkerpami ir kiekviena dalis pasidengia ilgesniu ar trumpesniu pūku arba lygiavertis mezgimas.

*Skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330  (ISO 6330) arba lygiavertį: skalbimo procedūra – 4 N (40C), džiovinimo procedūra – F

** 10 rodiklis ,,Spalvų skirtumas” reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

- Šiauštinis mezginys – poliesterinis, artimos spalvos kodui 18-0617 TP (angl. „Covert green“) pagal „PANTONE TEXTILE“ spalvų katalogą spalvos, atsparus pumpuravimuisi, atitinkantis 5 lentelėje pateiktas technines charakteristikas

5 lentelė

ŠIAUŠTINIO MEZGINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | 100 PES | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 170±10 | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis |
| 3. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 31. | skalbimui | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis |
| 3.2. | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 3.3. | šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 3.4. | prakaitui | ≥ 4 | LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertis |
| 4. | Medžiagos polinkis pūkuotis ir pumpuruotis prie 2000 sūkių, laipsniai | ≥ 3 | LST EN ISO 12945-2 (ISO 12945-2) arba lygiavertis |
| 5. | Spalvų skirtumas*, Δ ECMC | < 2 | LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis |

Pastaba.

* 5 rodiklis ,,Spalvų skirtumas” reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

- Kibieji tekstiliniai užsegimai turi atitikti 6 lentelėje pateiktas technines charakteristikas. Visi nukirpti kibiųjų tekstilinių užsegimų kraštai turi būti apdirbti taip, kad neirtų.

6 lentelė

KIBIŲJŲ TEKSTILINIŲ UŽSEGIMŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atskiriamoji jėga, N/cm |  | LST EN 12242 (EN 12242) arba lygiavertis |
| 1.1. | po skalbimo | 1,3 |  |
| 1.2. | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | 0,65 |  |
| 2. | Šlyties jėga, N/cm2 |  | LST EN 13780 (EN 13780) arba lygiavertis |
| 2.1. | po skalbimo | 6 |  |
| 2.2. | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | 4 |  |

Pastaba. Skalbimas turi būti atliekamas prie ne mažesnės kaip 40º C temperatūros.

- Švarko užsegimo užtrauktukas su spiraliniais plastmasiniais danteliais ir viena metaline spynele (dantukų takelio plotis 0,5 (±0,2) cm). Užtrauktukas turi atitikti 7 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

7 lentelė

ŠVARKO UŽSEGIMO UŽTRAUKTUKO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spynelės pakabuko nutraukimo stiprumas, N | 120 | LST EN 16732 (EN 16732) B priedas arba lygiavertis |
| 2. | Stabdymo viršuje stiprumas, N | 70 | LST EN 16732 (EN 16732) D priedas arba lygiavertis |
| 3. | Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai | 500 | LST EN 16732 (EN 16732) F priedas arba lygiavertis |
| 4. | Dantukų takelio skersinis stiprumas, N | 250 | LST EN 16732 (EN 16732) G priedas arba lygiavertis |
| 5. | Spynelės užrakinimo stiprumas, N | 25 | LST EN 16732 (EN 16732) I priedas arba lygiavertis |

- Švarko kišenės užtrauktukai 18 (±0,5) cm ilgio – su spiraliniais plastmasiniais danteliais ir viena metaline spynele. Užsegto užtrauktuko dantelių takelio plotis – 0,3 (±0,1) cm.

- Patogesniam atsegimui, prie visų švarko užtrauktukų spynelių uždėti ne trumpesnio kaip 6 cm ilgio laikikliai, suformuoti sujungus virvutės galus pakabuku (pakabuko ilgis turi būti ne mažesnis kaip 2 cm, plotis – ne mažesnis kaip 0,6 cm, storis – ne mažesnis kaip 0,4 cm).

- Tekstilinių juostelių galai turi būti apdirbti, kad neirtų.

- Siuvimo siūlai – armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.

- Švarko peltakiavimo siūlų spalva derinama prie pagrindinio audinio šiaudo spalvos. Visos kitos striukės siuvime panaudotos medžiagos (trikotažinis tinklelis, kibūs tekstiliniai užsegimai, užtrauktukai, užtrauktukų spynelės laikikliai, elastinė kantavimo juostelė, tekstilinės juostelės ir pan.) turi būti artimos spalvos kodui 18-0617 TP (angl. „Covert Green“) pagal PANTONE TEXTILE katalogą ir patikimai tarnauti dėvėjimo metu.

- Švarko siuvime panaudotų pagalbinių medžiagų (trikotažinio tinklelio, kibių tekstilinių užsegimų ir užtrauktukų) nusidažymo atsparumo skalbimui, nusidažymo atsparumo sausai ir šlapiai trinčiai bei matmenų pokyčio po skalbimo rodikliai turi būti ne blogesni nei 3 lentelėje nurodyti pagrindinio audinio rodikliai (atliekant pagal 3 lentelėje nurodytus bandymo metodus).

- Švarko siuvime naudojamų medžiagų spalvos suderinamos darbinio pavyzdžio derinimo metu.

ANTRASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI ŠVARKO MODELIUI

- Švarkas tiesaus silueto, į apačią nežymiai siaurėjantis, su ilgomis statytomis rankovėmis, su apykakle-stove, priekyje (per visą gaminio ilgį) užsegamas užtrauktuku.

- Kiekvieną švarko priekinę puselę sudaro trys dalys: priekio detalė, priekio šonelis ir papetė, pereinanti į nugarą (švarkas siuvamas be pečių siūlės).

- Švarko nugara sudaryta iš trijų dalių: vidurinės detalės bei dviejų šonelių (dešinės ir kairės pusės).

- Švarko priekio puselė ir rankovės priekinė siūlė prisiuvamos viena (ištisine) siūle su švarko šoninio įduro detale, kurio kitas kraštas atitinkamai prisiuvamas viena (ištisine) siūle prie švarko nugaros ir rankovės.

- Švarkas priekyje su dviem vertikaliomis kišenėmis, įsiūtomis priekio šonelių prisiuvimo siūlėse:

  - kišenės užsegamos 18 (±0,5) cm ilgio užtrauktukais;

  - kišenių viršutinis maišelis sukirptas iš šiauštinio mezginio, apatinis maišelis - iš trikotažinio tinklelio;

  - kišenės maišelio viršutinėje dalyje užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

  - kišenių angos viršus ir apačia užtvirtinami 1 cm ilgio įtvirčiais.

- Skiriamųjų ženklų užsidėjimui, prie švarko prisiūtos nustatytos formos kibaus tekstilinio užsegimo švelnios pusės (su kilputėmis) detalės:

  - prie dešinės priekio puselės, 9 (±0,2) cm nuo priekaklio ir 3 (±0,2) cm nuo priekinio užsegimo horizontaliai prisiūta stačiakampio formos, 3 x 12 (±0,2) cm dydžio juostelė, skirta vardiniam ženklui prisegti;

  - prie dešinės priekio puselės, 1 cm žemiau vardinio ženklo juostelės (per jos vidurį), prisiūta stačiakampio formos, 5 (±0,2) x 9 (+0,4) cm dydžio detalė, skirta laipsnio skiriamajam ženklui prisegti;

  - prie abiejų rankovių, 10 cm (± 0,5) cm atstumu nuo pečių siūlės, prisiūtos stačiakampio formos, 10 (± 0,5) x 13 (+ 0,5) cm dydžio detalės kitiems skiriamiesiems ženklams prisegti.

- Švarko apykaklės-stovės aukštis 8 (± 0,5) cm:

  - apykaklės-stovės išorinis sluoksnis susiūtas iš trijų detalių, sukirptų iš pagrindinio audinio;

  - apykaklės-stovės vidinis sluoksnis - iš šiauštino mezginio detalės, kurios viršuje prisiūta juostelė, sukirpta iš pagrindinio audinio.

- Prie kairės priekio puselės (po užtrauktuku) prisiūtas apsiuvas, kurio kraštai nupeltakiuoti 0,1-0,2 cm pločio peltakiu;

  - apsiuvo viršutinė detalė sukirpta iš pagrindinio audinio;

  - apsiuvo apatinės detalės apatinė dalis (žemiau priekaklio siūlės) sukirpta iš pagrindinio audinio, apsiuvo apatinės detalės viršutinė dalis (virš priekaklio siūlės) – iš šiauštinio mezginio.

  - apsiuvo apsaugojimui nuo užtrauktuko, jo viršutinėje detalėje (per visą jo ilgį) prisiūta tekstilinė juostelė.

- Švarkas siuvamas su pamušalu.

- Švarko pamušalas sutvirtinamas su švarko viršumi per pamušalines juosteles:

  - rankovės išėmos viršutinėje ir apatinėje dalyse;

  - rankovėse 10-12 cm nuo rankovės apačios;

  - švarko šonuose, 10-12 cm nuo švarko apačios (priekio puselėse ir nugarinėje dalyje).

- Švarko pakabinimui, jo viduje (į priekaklio siūlę) įsiūta 7-8 cm ilgio pakaba iš 1 (±0,2) cm pločio tekstilinės juostelės.

- Švarko apačia ir rankovių apačios sutvirtinamos su pamušalu ir sutraukiamos, apkantuojant elastine kantavimo juostele.

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai.

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

  - du identiški gaminiai (bazinio dydžio);

  - matų lentelė suderinimui;

  - gaminio priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);

  - gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams).

- Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminio išmatavimai, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami, jeigu tai neblogins gaminio išvaizdos ir funkcinių savybių.

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);

- pluoštinė sudėtis;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“;

Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią gamintojo nuomone turėtų žinoti kiekvienas vartotojas.

- Gaminių ženklinime turi būti nurodytas skalbimas automatinėmis skalbimo mašinomis (temperatūra ne mažiau 40º C) ir būgninis džiovinimas.

- Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

- Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Ženklinimo etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. Ženklinimo etiketės tvirtinimo vieta turi būti parinkta taip, kad būtų galima lengvai perskaityti etiketę, esant supakuotam gaminiui polietileniniame maišelyje.

- Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta (arba pritvirtinta kartu su ženklinimo etikete) priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

- Švarkai pakuojami individualiai į polietileninius maišelius ir sudedami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius ne daugiau kaip po 10 vnt.

- Kartoninės dėžės turi būti paženklintos tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);

- dydis;

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

V SKYRIUS

GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

Techninės specifikacijos

priedas

ŠVARKAS IŠ PRIEKIO

1 eskizas

ŠVARKAS IŠ NUGAROS

2 eskizas

SLEPIAMASIS (UNIVERSALUS) PIEŠINYS

3 eskizas