2022 m.                          d.  sutarties Nr. DPS

5 priedas

LAUKO UNIFORMOS ŠILTO ŠVARKO (IV SLUOKSNIS)

TECHNINIAI RODIKLIAI

Pagrindinis audinys

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Techniniai rodikliai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | 100 PA |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 56,6 |
| 3. | Didžiausioji jėga, N - metmenų kryptimi - ataudų kryptimi | 664 391 |
| 4. | Plyšimo jėga, - skersai metmenų - skersai ataudų | 21 35 |
| 5. | Laidumas orui, mm/s | 75,9 |
| 6. | Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa apkrovai, sūkiai | ≥150 000 |
| 7. | Matmenų pokytis po 5 skalbimų*,% - metmenų - ataudų kryptimis | -2,0 -1,0 |
| 9. | Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė | 4 |
| 10. | Tepalų atstūmimas, klasė | 5,5 |
| 11. | Siūlų tankumas, siūlų sk/1cm - metmenų kryptimi - ataudų kryptimi | 75 44 |
| 12. | Pynimas | Rip stop |

Pamušalinis audinys

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Techniniai rodikliai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | 100 PES |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 135 |
| 3. | Laidumas orui, (esant 100 Pa slėgių skirtumui, 20 cm2 angai) mm/s - naujas - po 25 skalbimų | 2301,5 2603,5 |
| 4. | Šiluminis atsparumas, m2K/W - naujas - po 25 skalbimų | 0,145 0,168 |
| 5. | Matmenų pokytis po 5 skalbimų*, % - išilgine - skersine kryptimis | -3,0 -1,5 |
| 7. | Polinkis pūkuotis ir pumpuruotis po 2000 sūkių | 4 4-5 |
| 8. | Medžiagos storis, mm | 2,6 |
| 9. | Kilpų skaičius/1cm2 - kilpų stulpelių skaičius 1cm - kilpų eilučių skaičius 1cm | 7 7 |