2024 m._________d. Sutarties Nr. 2 PRIEDAS

PASIŪLYMAS

5 pirkimo dalis

Marškinaičiai lauko uniformos taktinio kostiumo

TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS MARŠKINAIČIAMS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil . Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Rodiklio reikšmė (nurodyti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | 100 % Poliesteris | 100% Poliesteris |
| 2. | Paviršinis tankis g/m2 | 220,0 + 20,0/ -10,0 | 214 g/m2 |
| 3. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), % | ne daugiau 5,0 | Skersine kryptimi – 0 Išilgine kryptimi – +0,5 |
| 4. | Nusidažymo atsparumas , balais |  |  |
| 4.1. | - sausai trinčiai | 4 | 4 |
| 4.2. | - šlapiai trinčiai | 3 | 4 |
| 4.3. 4.4. | - skalbimui prie 40oC - prakaitui | 4 4 | 4 4 |
| 5. | Polinkis pūkuotis ir pumpuruotis (po 2 000 sūkių), laipsnis | 4 | Geroji pusė: Pumpuravimasis po 2000 sūkių – 5 Pūkavimasis po 2000 sūkių – 5 Išvirkščioji pusė: Pumpuravimasis po 2000 sūkių – 5 Pūkavimasis po 2000 sūkių – 5 |
| 6. | Atsparumas dilinimui, 9kPa, sūkiai | ≥ | >30 000 |
| 7. | Spalvų skirtumas, Δ ECMC | 1,5 | - |

KIBIŲJŲ TEKSTILINIŲ UŽSEGIMŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklis | Matavimo vnt. | Charakteristika | Rodiklio reikšmė (nurodyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paviršinis tankis švelni pusė (kilpučių) šiurkšti (kabliukų) | g/m 2 | 340±10 320±10 | 350 330 |
| 2. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus | % | ≤ 2 | 1 |
| 3. | Nusidažymo atsparumas skalbimui (spalvos pasikeitimas ir medžiagos uždažymas) | balai | ≥ 4 | 4 |
| 4. | Nusidažymo atsparumas sausai trinčiai šlapiai trinčiai | balai | ≥ 4 ≥ 3 | 4 4 |
| 5. | Šlyties jėga: pradinė po 5000 atidarymo- uždarymo ciklų | N/cm | ≥ 8 ≥ 4 | 12,36 11,77 |
| 6. | Atskiriamoji jėga: pradinė po 5000 atidarymo- uždarymo ciklų | N/cm | ≥ 1,3 ≥ 0,65 | 2.01 1.93 |

UŽTRAUKTUKŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | #### Rodiklio reikšmė | Rodiklio reikšmė (nurodyti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spynelės pakabuko nutraukimo stiprumas, N | 250 | 400 |
| 2. | Stabdymo viršuje stiprumas, N | 110 | 210 |
| 3. | Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai | 500 | 1100 |
| 4. | Dantukų takelio skersinis stiprumas, N | 370 | 850 |
| 5. | Spynelės rakinimo stiprumas, N | 40 | 90 |
| 6. | Matmenų pokytis po skalbimo *, % | ≤ ± 2 | ≤ ± 1,5 |
| 7. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 7.1. | dirbtinei šviesai | 5 | 5 |
| 7.2. | skalbimui* | 4 | 4 |
| 7.3. | sausai trinčiai | 4 | 4 |
| 7.4. | šlapiai trinčiai | 3 | 3-4 |

A.V. 				        A.V.