# 2024 m.                         sutarties Nr. DPS-_______

# 1 PRIEDAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA LAUKO BATAMS - Bendri reikalavimai - Lauko batai (toliau - LU batai) – skirti visų ginkluotųjų pajėgų rūšių kariams avėti šiltuoju metų laiku esant aplinkos temperatūroms nuo +6º C iki +30º C. - LU batai turi apsaugoti karių kojas nuo fizinio sužalojimo, traumų, užtikrinti kojos komfortą ir stabilumą karinių lauko pratybų metu ar vykdant kasdienės tarnybos užduotis. - LU batai turi būti sertifikuoti pagal EN/ISO 20347 standartą arba jam lygiavertį ir atitikti šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. - LU batai – tai rudi, odiniai suvarstomi auliniai batai, su pamušalu (be membranos), ištisiniu padu turinčiu raštą, bei guminiu apsauginiu apvadu (PANTONE spalvų kodai atskiroms medžiagoms nurodyti techninės specifikacijos 2 lentelėje „Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms (techninės charakteristikos)“ (toliau – 2 lentelė). - Batų kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos. - Techniniai reikalavimai - Visi išmatavimai ir vertės pateikti baziniam 270 batų dydžiui. - LU batų (270 dydžio) poros svoris turi būti ≤ 1,6 kg. - LU bato aulo aukštis matuojant nuo vidpadžio dalies ties kulnu iki aukščiausios aulo dalies (be liežuvio) privalo būti 17,5 cm ± 1,0 cm (dydžiui 270, nustatant pagal EN ISO 20344 , 6.2. p. arba jam lygiavertį standartą ). - LU batų batviršis – gaminamas iš natūralios vandeniui atsparios odos (kvėpuojanti hidrofobinė nubuko oda) (viršaus odos spalva ir techninės charakteristikos nurodytos techninės specifikacijos 2 lentelėje). - Pamušalas – tai prakaitą sugerianti, greitai džiūstanti kelių sluoksnių laminuota medžiaga, minkšta patvari trinčiai ir nusidėvėjimui (pamušalo techninės charakteristikos nurodytos techninės specifikacijos 2 lentelėje) . - Bato liežuvėlis, anatominės formos, skirtas apsaugoti pėdą nuo batraiščių ir kilpų poveikio, kojos kelties komfortui, patogumui ir stabilumui užtikrinti liežuvio viduje turi būti įdėtas paminkštinimas (bato liežuvėlio techninės charakteristikos nurodytos techninės specifikacijos 2 lentelėje). - Bato liežuvėlis turi būti pagamintas iš odos taip, kad fiziologiškai nesumažintų ir neapsunkintų bato lankstumo ties keltimi. Liežuvyje turi būti numatytas elementas (kilputė ar kitoks sprendimas) skirtas bato liežuvio fiksavimui batraiščiais. - Pėdos apsaugai nuo drėgmės, smėlio, akmenukų ar kitų nepageidaujamų veiksnių patekimo į bato vidų bato liežuvėlis papildomomis odinėmis detalėmis privalo jungtis su bato šoneliais. - LU batai turi sutvirtinti koją ties kulkšnimi ir užtikrinti jos stabilumą vaikštant, bėgant, šliaužiant, einant pritūpus ar pan. Bato aulas turi įtvirtinti čiurną ir riboti skersinį sukamojo pėdos judesį. - Išorinis padas turi turėti reljefinį paviršių (gruoblėtas), stambaus rašto, antistatinis, atsparus alyvai, hidrolizei ir nusidėvėjimui, gaminamas iš gumos ir PU arba gumos ir mikro gumos kompozito. Raštas suprojektuotas taip, kad atsispyrimo nuo žemės atžvilgiu smailūs rašto iškyšuliai būtų orientuoti įvairiomis kryptimis ir sukibtų su judėjimo paviršiumi ar atrama. Pado techninės charakteristikos nurodytos techninės specifikacijos 2 lentelėje ( PU tarpupadžio spalva artima Pantone 19-0910 TPX ). - Batų nosis ir kulnas iš išorės prie susijungimo su padu turi būti padengti papildoma apsaugine gumine detale (juosta), skirta geresniam purvo atstūmimui ir apsaugai nuo bato mechaninių pažeidimų. Priekinė guminė apsauginė detalė ties pirštais matuojant nuo pado viršutinės lūpos 30 ± 5 mm, apsauginės detalės ilgis 150 ± 10 mm su nuolydžiu į padą. Kulno dalies guminė apsauginė detalė matuojant nuo viršutinės pado kulno lūpos 45 ± 5 mm, ilgis 120 ± 10 mm su nuolydžiu į padą dydžiui 270 (galimi ir kiti konstrukciniai sprendimai).Guminės apsauginės detalės spalva artima Pantone 19-0910 TPX. - Viršutinė aulo detalė (minkštas kantas) paminkštinta, turi turėti ventiliacines angas, užtikrinančias oro cirkuliacija. Ventiliacinių angų skersmuo 3 mm - 4 mm. - Batviršio šonelių viršutinė dalis, prie kurios liečiasi kulkšnies kauliukai privalo būti apsaugota išorinėmis detalėmis iš termoplastinės PU (arba jai lygiavertės), (spalva artima Pantone 19-1015 TPX) o vidinė pusė paminkštinta iš prie kūno formų prisitaikančio porolono. - Bato noselės dalis turi apsaugoti pirštų zoną nuo išorinio poveikio ir užtikrinti batų priekio atsparumą deformacijai, todėl privalo turėti termoplastiko/poliesterio arba jam lygiavertę detalę. Bato noselės techninės charakteristikos nurodytos techninės specifikacijos 2 lentelėje . - Užkulnis privalo sutvirtinti bato kulno dalį. Kietas užkulnis turi atitikti pėdos kulno formą, išlaikyti kulno stabilumą (bate kulnas turi nesmukčioti) ir turi būti suformuotas iš termoplastiko arba jam lygiavertės medžiagos. Vidinė užkulnio detalė iš 2 – 3 mm storio, celiuliozės/pluoštinės odos arba jai lygiavertės medžiagos. - Pagaminti LU batai turi būti su antistatinėmis savybėmis. Antistatines savybes turi užtikrinti bato viduje esanti antistatinė juosta arba kita lygiavertė konstrukcija. - LU batas turi būti pritaikytas įdėti individualius koreguojančius pėdos įdėklus reikalingus krypstančiai pėdai. - LU batai turi turėti, ėjimo smūgio atatranką amortizuojančius, mažinančius pėdos pado trintį, sugeriančius prakaitą, bei palaikančius pėdą taisyklingoje padėtyje, keičiamus ir 30°C temperatūroje plaunamus įdėklus – įklotes. Įdėklai turi atitikti pėdos pado paviršiaus geometriją, techninės charakteristikos nurodytos techninės specifikacijos 2 lentelėje. - Įdėklas: dviejų sluoksnių, pagamintas iš PU putplasčio, viršutinis sluoksnis pagamintas iš mikropluošto arba lygiavertės medžiagos. - Įdėklas (žieminis): dviejų sluoksnių, pagamintas iš PU putplasčio, viršutinis sluoksnis pagamintas iš poliesterio neaustinės arba lygiavertės medžiagos. - Batas turi turėti greito suvarstymo sistemą sudarytą iš maža trintimi pasižyminčių metalinių kilpų, tvirtinimo žiedų ir spartaus fiksatoriaus. - Batviršio išorinėje dalyje arba liežuvėlyje turi būti pritvirtinta tampri kišenė, skirta sukišti suvarstytų batraiščių galus. Bato gale – užtraukimo kilpa iš tekstilinės juostelės. - Gaminant batus turi būti užtikrinta bato statinė atitiktis , (pėdos ir bato santykis, kai batas glaudžiai priglunda prie pėdos, yra nei per didelis, nei per mažas). - Batai turi būti gaminami ne mažesniu diapazonu, kaip nuo 35 iki 51 dydžio pagal ISO 9407 standartą arba atitinkamai nuo 225 iki 330 dydžio ir 3 skirtingų pilnumų (nurodyta 1 lentelėje). # DYDŽIAI # 1 Lentelė Batų dydis; Batų dydžio atitikmuo; Bato plotis 1; Bato plotis 2; Bato plotis 3. Pėdos ilgis, mm; Dydis pagal Štichine sistemą; Pėdos apimtis , mm; Pėdos apimtis , mm; Pėdos apimtis , mm. 225; 35; 232; 238; 245. 230; 36; 234,5; 240,5; 247,5. 235; 37; 237; 243; 250. 240; 37,5; 239,5; 245,5; 252,5. 245; 38; 242; 248; 255. 250; 39; 248; 254; 261. 255; 40; 251; 257; 264. 260; 41; 253,5; 259,5; 266,5. 265; 41,5; 256,5; 262,5; 269,5. 270; 42; 259; 265; 272. 275; 43; 264; 270; 277. 280; 44; 267; 273; 280. 285; 45; 269,5; 275,5; 282,5. 290; 45,5; 272; 278; 285. 295; 46; 274,5; 280,5; 287,5. 300; 47; 280; 286; 293. 305; 48; 285,5; 291,5; 298,5. 310; 49; 288; 294; 301. 320; 50; 293; 299; 306. 330; 51; 295,5; 301,5; 308,5. Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms (techninės charakteristikos) 2 lentelė Eil. Nr.; Parametro pavadinimas; Dimensija; Rodiklio reikšmė; Bandymų metodo žymuo. Bendri reikalavimai avalynei. 1.; Atsparumas sąlyčiui su karštu paviršiumi; simbolis HRO; EN ISO 20344 , punktas 8.7 arba lygiavertis. 2.; Atsparumas vandeniui; simbolis WR; EN ISO 20344 punktas 5.15.2 arba lygiavertis. 3.; Atsparumas slydimui; simbolis SRC; EN ISO 20344 punktas 5.11 arba lygiavertis. 4.; Atsparumas degalams ir alyvai; ≤ 2,5 %; simbolis FO; EN ISO 20344 punktas 8.6 arba lygiavertis. 5.; Šilumos izoliacija (temperatūros pokytis); ˚C; Simbolis HI ≤ 14,0; EN ISO 20344 punktas 5.12 arba lygiavertis. 6.; Šalčio izoliacija (temperatūros pokytis); ˚C; Simbolis CI ≤ 10,0; EN ISO 20344 punktas 5.13 arba lygiavertis. 7.; Energijos absorbcija kulno srityje; J; ≥ 30; EN ISO 20344 punktas 5.14 arba lygiavertis. 8.; Čiurnos apsauga; Simbolis AN; EN ISO 20344 punktas 5.14 arba lygiavertis. Reikalavimai viršaus odai (spalva artima Pantone 18-1027 TPX). 11.; Storis; mm; 2,0 – 2,2; EN ISO 2589 arba lygiavertis. 12.; Plėšimo apkrova (dvigubas kraštas); N; ≥ 300; EN ISO 20344 punktas 6.3 arba lygiavertis. 13.; Vandens prasiskverbimo laikas; min; ≥ 360; EN ISO 20344 punktas 6.13 arba lygiavertis. 14.; Vandens garų prasiskverbimas; mg/cm2h; ≥ 7,0; EN ISO 20344 punktas 6.6, EN ISO 14268 arba lygiavertis. Reikalavimai liežuvio, viršutinės aulo detalės ir kulno odai (spalva artima Pantone 19-1218 TPX). 15.; Storis; mm; 1,1 – 1,3; EN ISO 2589 arba lygiavertis. 16.; Atsparumas lankstymui, be pluošto sutrūkinėjimo Sausai Šlapiai; sūkiai; ≥ 100 000 ≥ 50 000; EN ISO 5402-1 arba lygiavertis. 17.; Vandens garų prasiskverbimas; mg/cm2h; ≥ 9,0; EN ISO 20344 punktas 6.6, EN ISO 14268 arba lygiavertis. 18.; Vandens prasiskverbimo laikas; min; ≥ 360; EN ISO 20344 punktas 6.13, EN ISO 5403-1 arba lygiavertis. 19.; Plėšimo apkrova (dvigubas kraštas); N; ≥ 100; EN ISO 20344 punktas 6.3 arba lygiavertis. Pamušalas. 20.; Storis; mm; 1,3 ± 0,1; nurodyti. 21.; Bazinis svoris; g/m²; ≤ 360; nurodyti. 22.; Plyšimo jėga; N; ≥ 80; EN ISO 20344 punktas 6.3 arba lygiavertis. 23.; Vandens garų prasiskverbimas; mg/cm²h; ≥ 30; EN ISO 20344 punktas 6.6, EN ISO 14268 arba lygiavertis. 24.; Atsparumas dilinimui sausai šlapiai; sūkiai; ≥ 400 000 ≥ 200 000; EN ISO 20344 punktas 6.12, EN ISO 12947-2 arba lygiavertis. Liežuvio pamušalas, aulo viršutinės dalies pamušalas. 25.; Megztas poliesterio audinys; g/m²; ≤ 210. 26.; Plyšimo jėga; N; ≥ 17; EN ISO 20344 punktas 6.3 arba lygiavertis. 27.; Vandens garų prasiskverbimas; mg/cm²h; ≥ 50; EN ISO 20344 punktas 6.6, EN ISO 14268 arba lygiavertis. 28.; Atsparumas dilinimui Sausai Šlapiai; sūkiai; ≥ 100 000 ≥ 50 000; EN ISO 20344 punktas 6.12 arba lygiavertis. Vidinė kulno medžiaga. 29.; Storis; mm; 1,1-1,3; EN ISO 2589 arba lygiavertis. 30.; Plyšimo jėga; N; ≥ 30; EN ISO 20344 punktas 6.3 arba lygiavertis. 31.; Vandens garų prasiskverbimas; mg/cm²h; ≥ 10; EN ISO 20344 punktas 6.6, EN ISO 14268 arba lygiavertis. 32.; Atsparumas dilimui Sausai Šlapiai; sūkiai; ≥ 500 000 ≥ 170 000; EN ISO 20344 punktas 6.12, EN ISO 12947-2 , arba lygiavertis. Išimama įklotė. 33.; Vandens sugertis; mg/cm²; ≥ 220; EN ISO 20344 punktas 7.2 arba lygiavertis. 34.; Vandens desorbcija; %; ≥ 99; EN ISO 20344 punktas 7.2 arba lygiavertis. 35.; Atsparumas dilinimui Sausai Šlapiai; sūkiai; ≥ 200 000 ≥ 100 000; EN ISO 20344 punktas 6.12, EN ISO 12947-2 , arba lygiavertis. Įdėklas karštam klimatui (perforuotas). 36.; Vandens sugėrimas; mg/cm²; ≥ 200; EN ISO 20344 punktas 7.2 arba lygiavertis. 37.; Vandens desorbcija; %; ≥ 99; EN ISO 20344 punktas 7.2 arba lygiavertis. 38.; Atsparumas dilinimui Sauasai Šlapiai; sūkiai; ≥ 350 000 ≥ 80 000; EN ISO 20344 punktas 6.12, EN ISO 12947-2 , arba lygiavertis. Noselės dalis (termoplastikas/poliesteris arba lygiavertė medžiaga ). 39.; Storis; mm; 1,1 – 1,3; nurodyti. 40.; Svoris; g/m²; 1000 – 1100; nurodyti. Padas (guminis padas) (artimas Pantone 19-1101 TPX). 41.; Protektoriaus gylis; mm; ≥ 5,0; EN ISO 20344 punktas 8.1.2 arba lygiavertis. 42.; Plyšimo jėga; kN/m; ≥ 20; EN ISO 20344 punktas 8.2 arba lygiavertis. 43.; Atsparumas dilimui; mm³; ≤ 120; EN ISO 20344 punktas 8.3 arba lygiavertis.

- Ženklinimas, pakavimas ir priėmimas

  - Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai, kurie yra pagrindas priimant gaminius.

  - Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:

- du identiškus gaminius;

- naudojimo/priežiūros instrukciją suderinimui, kurioje turi būti aprašytos gaminio savybės, paskirtis, pateikta informacija, kaip teisingai apsiauti, avėti batus ir kaip tinkamai juos prižiūrėti) ( instrukcija turės būti pridėta prie kiekvienos batų poros arba gali būti pateikta QR kodu batų ženklinimo etiketėje  ;

- gaminio techninį aprašymą su dokumentais (tyrimų protokolais, sertifikatais, gamintojo patvirtinimais ir pan.), patvirtinančiais gaminio siuvime panaudotų medžiagų ( odos , furnitūros ir t.t.) atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.

  - Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

  - Avalynė žymima etiketė ant bato liežuvėlio, aulo vidinės pusės ar kitoje matomoje vietoje kurioje nurodoma :

- dydis  (dydžio žymėjimas derinamas darbinio pavyzdžio derinimo metu) ;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data.

  - Etiketė turi būti patikima, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

  - Avalynė pakuojama poromis į dėžutes. Dėžutės turi būti atsparios ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams su vėdinimo angelėmis (mažiausiai 3). Kiekvienoje dėžutėje turi būti priežiūros instrukcija, dėžutė turi būti paženklinta etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;;

- dydis  (dydžio žymėjimas derinamas darbinio pavyzdžio derinimo metu);

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data.

  - Dėžutės sudedamos į kartono dėžes. Dėžės turi būti atsparios ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams. Kiekvienoje dėžėje turi būti tik vieno dydžio avalynė. Kartoninės dėžės ženklinamos etiketėmis, kuriose nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;;

- dydis;

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data.

  - Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, II skyriuje „Pakuotės“.

  - Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės gamintojo atitikties deklaracija pagal  EN ISO/IEC 17050-1(ISO/IEC 17050-1) formos A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį ir dokumentai (laboratorinių bandymų protokolai, gamintojo techniniai aprašymai ir kt.), patvirtinantys prekių atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems  reikalavimams.

  - Avalynė priimama pagal patvirtintą darbinį pavyzdį. Abu poros batai turi būti vienodo dydžio, modelio ir pagaminti iš tų pačių medžiagų, batams gaminti naudojamos medžiagos poroje neturi skirtis. Pirkėjas atsitiktinės atrankos tvarka iš pasirinktos prekių partijos tikrina prekių kokybę bei pagal sutarties sąlygas gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti bandymų rezultatai neatitinka techninių reikalavimų, brokuojama visa prekių partija.