**2 Priedas**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. nr.** | **Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai** | **Matas** | **Kiekis** | **Siūloma techninė charakteristika** |
| 1. | **Porolonas**  Specifikacija:  Matmenys (ilgis x plotis × aukštis);  2000(±10)x1200(±10)x**100 mm**:  Tankis: 25(±2) kg/m3;  Elastingumas: ne mažiau kaip 40 %;  Kietumas: 160(±10) N;  Liekamoji deformacija: ne daugiau kaip 5 %;  Spalva: balta, gelsva- pasirinktinai;  **Porolonas turi būti supakuotas visu dydžiu –nesulenktas ir nesusuktas;**  **Porolonas turi atitikti OEKO-TEX standartą;**  Gamintojas: nurodyti. | Vnt. | 30 | **Porolonas** VB2540  Specifikacija:  Matmenys (ilgis x plotis × aukštis):  2000x1200x100 mm:  Tankis: 25.3 kg/m3:  Elastingumas: 40 %:  Kietumas: 156.5 N:  Liekamoji deformacija: ne daugiau kaip 3.1 %;  Spalva: balta;  Porolonas bus supakuotas visu dydžiu – nesulenktas ir nesusuktas;  Porolonas atitinka OEKO-TEX standartą;  Gamintojas: VITA Baltic International |
| 2. | **Porolonas**  Specifikacija:  Matmenys (ilgis x plotis x aukštis);  2000(±10)x1200(±10)×**50 mm**:  Tankis: 25(±2) kg/m3;  Elastingumas: ne mažiau kaip 40 %;  Kietumas: 160(±10) N;  Liekamoji deformacija: ne daugiau kaip 5 %;  Spalva: balta, gelsva- pasirinktinai;  **Porolonas turi būti supakuotas visu dydžiu –nesulenktas ir nesusuktas;**  **Porolonas turi atitikti OEKO-TEX standartą;**  Gamintojas: nurodyti. | Vnt. | 30 | **Porolonas** VB2540  Specifikacija:  Matmenys (ilgis x plotis × aukštis):  2000x1200x50 mm:  Tankis: 25.3 kg/m3:  Elastingumas: 40 %:  Kietumas: 156.5 N:  Liekamoji deformacija: ne daugiau kaip 3.1 %;  Spalva: balta;  Porolonas bus supakuotas visu dydžiu –nesulenktas ir nesusuktas;  Porolonas atitinka OEKO-TEX standartą;  Gamintojas: VITA Baltic International |

Tiekėjas pildo stulpelį **„Siūloma techninė charakteristika“**:

1. pateikdamas aiškiai suformuluotus, atitikimą reikalavimams pagrindžiančius faktus. Kartu su konkurso dalyvio pasiūlyme įvardintų prekių charakteristikomis turi būti nurodytas prekių gamintojas bei viešai prieinamas informacijos šaltinis (pvz. gamintojo ar tiekėjo virtualus katalogas internete), arba pateiktas oficialus galiojantis gamintojo prekių katalogas, kuriame būtų aprašytos konkursui siūlomos prekės;
2. vadovaudamasis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu [ <http://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596>], turi nurodyti tikslius ir konkrečius siūlomos prekės duomenis, nepalikdamas lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų, pvz.: „lygiavertė“, (±), „atitinka“ ir pan.
3. **Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti prekės ar prekės žaliavos I tipo ekologijos ženklą atitinkantį sertifikatą.**

Papildomi reikalavimai:

Viešojo pirkimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techninius parametrus.