2025 m.              d.  Sutarties Nr.______

2 PRIEDAS

PASIŪLYMAS

| Eil Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | POLO MARŠKINĖLIŲ MEGZTOS MEDŽIAGOS TECHNINIAI RODIKLIAI |  |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | 72,7 % medvilnė 27,3 % poliesteris |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 261 |
| 3. | Pynimas | Pique |
| 4. | Atsparumas dilinimui, 9 kPa | 30 000 |
| 5. | Polinkis pūkuotis ir pumpuruotis (po 2 000 sūkių), laipsnis | 4-5 |
| 6. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), % | Nuo -1,0 iki -1,5 |
| 7. | Nusidažymo atsparumas, balais: |  |
| 7.1 | - sausai trinčiai |  4-5 |
| 7.2 | - šlapiai trinčiai |  4-4 |
| 7.3 | - skalbimui prie 40ºC |  5 |
| 7.4 | - prakaitui |  4-5 |
| 7.5 | - dirbtinei šviesai |  5 |
| 8. | Spalva | Juoda |