KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

viešųjų pirkimų SKYRIUS

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 720981

Dėkojame už dalyvavimą supaprastintos vertės pirkime ,,P-2024/10438, Jokšų polderio melioracijos griovių J-1, J-1-1, J-1-1-2, J-1-4, J-3 ir juose esančių statinių bei Pjaulių siurblinės rekonstravimo darbai“ atviro konkurso būdu  (toliau – Pirkimas).

Tiekėjo 2024-05-13 klausimas(-ai):

- Projektinė situacija: Techninio darbo projekto, melioracijos dalies, darbų kiekių santraukoje, antrojo darbų etapo grioviuose J-1; J-1-1-2; J-1-2; J3, pateikiami „Špuntinės sienutės įkalimas“, kiekiai,-(5x 13m), su nurodymų į techninių specifikacijų skyrių nr.6. Tačiau sekant nuorodas į TS-6, nėra pateikiamos jokios techninės specifikacijos šiai medžiagai. Nepatikslinus techninių reikalavimų spraustasienėms, gali būti panaudotos medžiagos kurios neatliks projektinės funkcijos ir statinys funkcionuos netinkamai.

- Prašymas patikslinti: Prašome pateikti techninio darbo projekto, melioracijos dalies, darbų kiekių santraukoje pateikiamos medžiagos „Špuntinės sienutės įkalimas“ technines specifikacijas.

- Projektinė situacija: Techninio darbo projekto, melioracijos dalies, darbų kiekių santraukoje, antrojo darbų etapo grioviuose J-1; J-1-1-2; J-1-2; J3, pateikiama „Šlaitų tvirtinimas neaustine filtracine medžiaga“,“Šlaitų tvirtinimas geotekstile“, bei “Drenažinio kilimo įrengimas“ medžiagų kiekiai su nurodymų į techninių specifikacijų skyrių nr.6. Tačiau sekant nuorodas į TS-6, nėra pateikiamos jokios techninės specifikacijos šioms medžiagoms.

- Prašymas patikslinti: Prašome pateikti techninio darbo projekto, melioracijos dalies, darbų kiekių santraukoje pateikiamų medžiagų „Šlaitų tvirtinimas neaustine filtracine medžiaga“, “Šlaitų tvirtinimas geotekstile“, bei “Drenažinio kilimo įrengimas“  technines specifikacijas.

- Projektinė situacija: Techninio darbo projekto, techninių specifikacijų 12 skyriuje nurodyta, kad pralaidų įrengimui turi būti naudojamos pralaidos iš gelžbetonio, tačiau projekte nėra kalbama apie alternatyvas – plieninius spirališkai gofruotus vamzdžius, kurie pasižymi greitu įrengimui, žema kaina ir yra nereikalaujantys ypatingos priežiūros.

- Prašymas patikslinti: Prašome patvirtinti, kad pralaidų įrengimui galima naudoti plieninius spirališkai gofruotus vamzdžius, kurie tenkina šiuos techninius parametrus:

| Plieninės gofruotos pralaidos segmentų techniniai parametrai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vidinis skersmuo | D800 mm | D1000 mm | D1200 mm |
| Plieninio lakšto storis | ≥ 2,00 mm | ≥ 2,00 mm | ≥ 2,00 mm |
| Gofro bangos ilgis ir aukštis | ≥ 68 x 13 mm | ≥ 68 x 13 mm | ≥ 68 x 13 mm |
| Plieno klasė | ≥ S250 GD |  |  |
| Pralaidos segmentų ir apkabų antikorozinė danga | Plieninis lakštas iš abiejų pusių turi būti padengtas cinko ir polimerine danga. Bendras abiejų lakšto pusių cinko dangos storis ≥ 510 g/m2 (Z600) pagal LST EN 10346 standarto reikalavimus. Polimerinės dangos storis ≥ 250 µm atitinka LST EN 10169 standarto reikalavimus. |  |  |
| Kiti reikalavimai: - Pralaidos segmentai turi būti sujungiami apkabomis pagal gamintojo numatytą apkabų tipo technologiją; - Pralaidų segmentai ir apkabos turi būti gaminamos ir sertifikuojamos pagal LST EN 1090-1 bei LST EN 1090-2 standartų reikalavimus bei ženklinamos CE ženklu pagal ES reglamento Nr. 305/2011 reikalavimus. Gamybos kokybė turi atitikti EXC3 klasę; - Jei nenurodyta kitaip, plieninių gofruotų pralaidų transportavimas, sandėliavimas ir montavimas turi būti atliekamas pagal gamintojo reikalavimus. |  |  |  |

Atsakymai į klausimus:

- Dėl špuntinės sienutės.

Informuojame, kad špuntinė sienutė turi atitikti šias technines charakteristikas:

|  | Storis (mm) | 11 |
| --- | --- | --- |
|  | Atsparumo momentas (W, cm³) | 1254,61 |
|  | Inercijos momentas (J, cm⁴) | 13863,49 |
|  | Stipris tempiant (MPa) LST-EN ISO 527-1:2012 | ≥ 44 |
|  | Elastingumo modulis tempiant (MPa) LST-EN ISO 527-2:2012 | ≥ 2700 |
|  | Elastingumo modulis lenkiant (MPa) LST-EN ISO 178:2011 | ≥ 2800 |
|  | Lenkimo jėga (MPa) LST-EN ISO 178:2011 | ≥ 70 |
|  | Tankis (g/cm³) LST-EN ISO 1183-3:2003 | 1,45 ± 5% |
|  | Minkštėjimo temperatūra pagal Vicatą (°C) LST-EN ISO 306:2014-02 | ≥ 81 |
|  | Smūginis atsparumas pagal Charpy metodą (kJ/m²) LST-EN ISO 179-1:2010 | ≥ 30 |
|  | Kietumas D pagal Shore’ą LST-EN ISO 868:2005 | ≥ 72 |
|  | Atsparumas kirpimui (MPa) ASTM D 732-17 | > 40 |
|  | Atsparumas senėjimui (%) LST-EN 20105-A03:1996 | > 4 |

- Dėl filtracinės medžiagos, geotekstilės ir drenažinio kilimo.

Nurodytos medžiagos turi atitikti šias charakteristikas:

Neaustinė filtracinė medžiaga: storis > 0,7 mm; praleidžia grunto dalelės ≤0,09mm, laidumas vandeniui ≥90m/d; tempimo stipris ≥1kN/m išilgine kryptimi ir ≥ 0.6kN/m skersine kryptimi.

Geotekstilė

| Techniniai parametrai, privalomi vadovau-jantis standartu EN 13252 |  |  |  | Geotekstilės tipas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Charakteristika | Metodas | Matavimo vienetas | Austinė | Neaustinė kamšytinė/ neaustinė - termiškai surišta |
|  | Atsparumas tempimui | EN ISO 10319 | kN/m | MD≥ 1,0 | MD ≥ 2,5 |
|  |  |  |  | CMD≥1,0 | CMD≥1,7 |
|  | Pailgėjimas | EN ISO 10319 | % | MD ≤90 / CMD ≤ 90 | MD ≤ 120/ |
|  |  |  |  |  | CMD ≤ 120 |
|  | Atsparumas statiniam pradūrimui | EN ISO 12236 | kN | ≥ 0,4 | ≥ 0,4 |
|  | (CBR test) |  |  |  |  |
|  | Atsparumas dinaminiam prakirtimui | EN ISO 13433 | mm | ≤ 25 | ≤ 25 |
|  | (Cone drop test) |  |  |  |  |
|  | Būdingas kiaurymės matmuo O90 | EN ISO 12956 | µm | 45 -200 | 45 -200 |
|  | Laidumas vandeniui plokštumai statmena kryptimi | EN ISO 11058 | l/(m 2s) | > 40 | > 40 |
|  | Ilgaamžiškumas | EN ISO 13252 (priedas B) | metai | > 50 | > 50“ |

Drenažinis kilimas

Medžiaga: polipropilenas (PP); storis – ≥ 11,5 mm; masė ploto vienetui ≥ 900 g/qm; charakteringas angos plotis 0,12 mm.

- Dėl pralaidų medžiagiškumo.

Informuojame, kad turi būti montuojamos pralaidos iš gelžbetonio, jokios alternatyvos nėra galimos. Prašome vadovautis techniniu darbo projektu.

Tiekėjo 2024-05-13 klausimas(-ai):

Atsakymai į klausimus:

Patvirtiname, kad Rangovas gali vertinti medžiagą – kokoso plaušą – ne blogesnių savybių nei Rangovas nurodo lentelėje.

Pažymime, kad tiekėjai turi įsivertinti visus techniniame darbo projekte numatytus darbus. Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 37 p., jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

1. techninės specifikacijos;

2. aiškinamieji raštai;

3. brėžiniai;

4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.