ORACAL 641

Aprašymas 
Minkšta PVC plėvelė galima tiek blizgančio, tiek matinio paviršiaus.

Atskiriamasis popierius
Silikonu padengtas popierius, 137 g/m3, pasižymintis specialiomis atsiskyrimo charakteristikomis, kurios užtikrina puikias liekanų nuplėšimo savybes. Baltam vinilui naudojamas šviesiai mėlynas silikonu padengtas popierius, kad susidarytų didesnis užrašo kontrastas.

Klijai
Poliakrilato dispersija, ilgalaikiai klijai

Naudojimo sritys
Sukurti naudojimui braižymo įrengimų sistemoje gaminti trumpam ir vidutiniam laikotarpiui skirtus ženklus, užrašus ir dekoravimo elementus, kurios bus naudojamos lauko sąlygomis. Vidaus sąlygomis poveikis beveik neribojamas. 
_______________________________________________________________________________
Techniniai duomenys*

Storis (be popieriaus ir klijų)	75 mikronų

Matmenų stabilumas 		prilipinta prie plieno, jokių išmatuojamų susitraukimų kryžmine 
(FINAT – TM 14) 		kryptimi, ilgyje < 0,4 mm
Mirklumas (DIN 50 021)		prilipinta prie aliuminio, jokių nukrypimų  po 48 val. esant 23oC 
Atsparumas temperatūrai	prilipinta prie aliuminio, nuo -40oC iki +80oC jokių nukrypimų
Adhezijos jėga (FINAT FTM- 1,	mažiausiai 16 N/ 25 mm
po 24 val., nerūdijantis plienas)
Tempimo stiprumo riba (DIN EN ISO 527)
išilgai			mažiausiai 19 MPa
skersai			mažiausiai 19 Mpa
Pailgėjimas lūžyje (DIN EN ISO 527)
išilgai			mažiausiai 130%
skersai			mažiausiai 150%

Laikymo terminas (esant 20oC ir 	2 metai
50% santykiniam oro drėgnumui)

Mažiausia naudojimo temperatūra	+10oC

Tarnavimo laikas uždėjus specialistui 	3-4 metai
(vertikalus uždėjimas)	
__________________________________________________________________________________
Dėmesio:
Paviršiai, prie kurių bus lipdoma medžiaga, turi būti paruošti taip, kad nebūtų dulkių, riebalų ar kitų teršalų, kurie gali turėti poveikį medžiagos adhezijai. Šviežiai nulakuoti ar nudažyti paviršiai turėtų būti neliečiami bent jau tris savaites po galutinio apdorojimo. Vartotojui prieš medžiagos naudojimą derėtų išbandyti pasirinktų lakų ir dažų suderinamumą.
* Šiame informaciniame lapelyje pateikti teiginiai remiasi mūsų žiniomis ir praktine patirtimi. Šie duomenys yra tik informacijos šaltinis ir nesuteikia garantijų ar nenustato kokių nors sąlygų. Dėl didelės galimo panaudojimo ir taikymo įvairovės vartotojai prieš naudojimą turėtų savarankiškai nustatyti šios medžiagos tinkamumą jų konkretiems tikslams.
ORACAL 8300

Aprašymas 
Speciali permatoma spalvota PVC plėvelė su UV-stabilizatoriais. Blizgiu paviršiumi.

Atskiriamasis popierius
Iš vienos pusės silikonu padengtas popierius, 137 g/m3, pasižymintis specialiomis atsiskyrimo charakteristikomis, kurios užtikrina puikias liekanų nuplėšimo savybes. 

Klijai
Ilgalaikiai klijai tirpiklio-akrilo pagrindu.

Naudojimo sritys
Ši plėvelė specialiai sukurta ilgalaikiams iš vidaus apšviečiamų ženklų ir langų grafinių ženklų ženklinimui. Ji atitinka kompiuterizuotos ženklų markiravimo pramonės keliamus reikalavimus. Galimas tiek sausas, tiek šlapias uždėjimo būdas, abiem atvejais klijai nekeičia spalvos.
_______________________________________________________________________________
Techniniai duomenys*

Storis (be popieriaus ir klijų)	80 mikronų

Matmenų stabilumas 		prilipinta prie plieno, jokių išmatuojamų susitraukimų kryžmine 
(FINAT – TM 14) 		kryptimi, ilgyje < 0,4 mm

Atsparumas temperatūrai	prilipinta prie akrilo stiklo, nuo -40oC iki +80oC jokių nukrypimų

Atsparumas valymo priemonėms	prilipinta prie akrilo stiklo, jokių nukrypimų po 8 val. veikimo valymo priemonėmis (0,5% buityje naudojamų valymo priemonių) kambario temperatūroje ir 65oC temperatūroje

Adhezijos jėga (FINAT FTM- 1,	prilipinta prie stiklo	mažiausiai 16 N/ 25 mm
po 24 val.)			prilipinta prie akrilo stiklo	mažiausiai 18 N/ 25 mm
Tempimo stiprumo riba (DIN EN ISO 527)
išilgai			mažiausiai 19 MPa
skersai			mažiausiai 19 Mpa
Pailgėjimas lūžyje (DIN EN ISO 527)
išilgai			mažiausiai 130%
skersai			mažiausiai 150%
Laikymo terminas (esant 20oC ir 	2 metai
50% santykiniam oro drėgnumui)
Mažiausia naudojimo temperatūra	8oC 
Tarnavimo laikas uždėjus specialistui	3-5 metai
(vertikalus uždėjimas)
__________________________________________________________________________________
Dėmesio:
Paviršiai, prie kurių bus lipdoma medžiaga, turi būti paruošti taip, kad nebūtų dulkių, riebalų ar kitų teršalų, kurie gali turėti poveikį medžiagos adhezijai. Šviežiai nulakuoti ar nudažyti paviršiai turėtų būti neliečiami bent jau tris savaites po galutinio apdorojimo. Vartotojui prieš medžiagos naudojimą derėtų išbandyti pasirinktų lakų ir dažų suderinamumą. 
* Šiame informaciniame lapelyje pateikti teiginiai remiasi mūsų žiniomis ir praktine patirtimi. Šie duomenys yra tik informacijos šaltinis ir nesuteikia garantijų ar nenustato kokių nors sąlygų. Dėl didelės galimo panaudojimo ir taikymo įvairovės vartotojai prieš naudojimą turėtų savarankiškai nustatyti šios medžiagos tinkamumą jų konkretiems tikslams.

ORACAL 8500

Aprašymas 
Speciali permatoma PVC plėvelė, pasižyminti homogeniniu vientisumu žiūrint per arba į medžiagas. Jos šilkinis matinis paviršius sulaiko nepageidaujamą atspindėjimą.

Atskiriamasis popierius
Iš vienos pusės silikonu padengtas popierius, 137 g/m3, pasižymintis specialiomis atsiskyrimo charakteristikomis, kurios užtikrina puikias liekanų nuplėšimo savybes. 
Baltam vinilui naudojamas šviesiai mėlynas silikonu padengtas popierius, kad susidarytų didesnis užrašo kontrastas.

Klijai
Ilgalaikiai klijai tirpiklio-akrilo pagrindu.

Naudojimo sritys
Ši plėvelė specialiai sukurta ilgalaikiams iš vidaus apšviečiamų ženklų ir langų grafinių ženklų ženklinimui. Ji atitinka kompiuterizuotos ženklų markiravimo pramonės keliamus reikalavimus. Galimas tiek sausas, tiek šlapias priklijavimo būdas, abiem atvejais klijai nekeičia spalvos.
_______________________________________________________________________________
Techniniai duomenys*

Storis (be popieriaus ir klijų)	80 mikronų
Matmenų stabilumas 		prilipinta prie plieno, jokių išmatuojamų susitraukimų kryžmine 
(FINAT – TM 14) 		kryptimi, ilgyje < 0,2 mm
Atsparumas temperatūrai	prilipinta prie akrilo stiklo, nuo -40oC iki +90oC jokių nukrypimų
Atsparumas valymo priemonėms	prilipinta prie akrilo stiklo, jokių nukrypimų po 8 val. veikimo valymo priemonėmis (0,5% buityje naudojamų valymo priemonių) kambario temperatūroje ir 65oC temperatūroje
Adhezijos jėga (FINAT FTM- 1,	prilipinta prie stiklo	mažiausiai 16 N/ 25 mm
po 24 val.)			prilipinta prie akrilo stiklo	mažiausiai 18 N/ 25 mm
Tempimo stiprumo riba (DIN EN ISO 527)
išilgai			mažiausiai 19 MPa
skersai			mažiausiai 19 Mpa
Pailgėjimas lūžyje (DIN EN ISO 527)
išilgai			mažiausiai 130%
skersai			mažiausiai 150%
Laikymo terminas (esant 20oC ir 	2 metai
50% santykiniam oro drėgnumui)
Mažiausia naudojimo temperatūra	8oC 
Tarnavimo laikas uždėjus specialistui	5-7 metai
(vertikalus uždėjimas)
__________________________________________________________________________________
Dėmesio:
Paviršiai, prie kurių bus lipdoma medžiaga, turi būti paruošti taip, kad nebūtų dulkių, riebalų ar kitų teršalų, kurie gali turėti poveikį medžiagos adhezijai. Šviežiai nulakuoti ar nudažyti paviršiai turėtų būti neliečiami bent jau tris savaites po galutinio apdorojimo. Vartotojui prieš medžiagos naudojimą derėtų išbandyti pasirinktų lakų ir dažų suderinamumą. 
* Šiame informaciniame lapelyje pateikti teiginiai remiasi mūsų žiniomis ir praktine patirtimi. Šie duomenys yra tik informacijos šaltinis ir nesuteikia garantijų ar nenustato kokių nors sąlygų. Dėl didelės galimo panaudojimo ir taikymo įvairovės vartotojai prieš naudojimą turėtų savarankiškai nustatyti šios medžiagos tinkamumą jų konkretiems tikslams.

ORACAL 551

Aprašymas 
Puikiomis eksploatacinėmis savybėmis pasižyminti PVC plėvelė su specialiais polimeriniai, nemigruojančiais plastifikatoriais ir UV stabilizatoriais, didžiausiu mastu užtikrinančiais atsparumą šviesai ir orui. Žvilgantis paviršius, papildomai siūloma matinė balta, matinė juoda, taip pat ir permatoma.
Atskiriamasis popierius
Specialus, iš vienos pusės silikonu padengtas popierius, 137 g/m3,  kuris užtikrina puikias liekanų nuplėšimo savybes.
Baltam vinilui naudojamas šviesiai mėlynas silikoninis popierius, kad susidarytų didesnis užrašo kontrastas.
Klijai
Ilgalaikiai, poliakrilo klijai tirpiklio pagrindu.
Naudojimo sritys
Sukurta naudojimui kartu su šiuolaikinėmis karpymo-braižymo įrenginių sistemomis lauko sąlygoms skirtiems užrašams, kuriems keliami dideli reikalavimai atminti, pvz., užrašams ant transporto priemonių, parduotuvių vitrinų apipavidalinimui ir produktų žymėjimui.
_______________________________________________________________________________
Techniniai duomenys*
Storis (be popieriaus ir klijų)	70 mikronų
Matmenų stabilumas 		prilipinta prie plieno, jokių išmatuojamų susitraukimų kryžmine 
(FINAT – TM 14) 		kryptimi, ilgyje < 0,2 mm
Mirklumas (DIN 50 021)		prilipinta prie aliuminio, jokių nukrypimų  per 100 val. esant 23oC 
Atsparumas temperatūrai	prilipinta prie aliuminio, nuo -50oC iki +90oC jokių nukrypimų, 
trumpam laikotarpiui (24 val.) jokių nukrypimų esant 100oC.
Atsparumas tirpikliui ir 		72 val. po priklijavimo prie aliuminio, kambario temperatūroje, 
cheminis atsparumas		atspari daugumai alyvų ir riebalų, degalams, alifatiniams 
tirpikliams, silpnoms rūgštims, druskoms ir šarmams.
Degumas			prilipinta prie plieno, užsigesinantis
Adhezijos jėga (FINAT FTM- 1,	mažiausiai 18 N/ 25 mm
po 24 val., nerūdijantis plienas)
Tempimo stiprumo riba (DIN EN ISO 527)
išilgai			mažiausiai 19 MPa
skersai			mažiausiai 19 Mpa
Pailgėjimas lūžyje (DIN EN ISO 527)
išilgai			mažiausiai 130%
skersai			mažiausiai 150%
Laikymo terminas (esant 20oC ir 	2 metai
50% santykiniam oro drėgnumui)
Mažiausia naudojimo temperatūra	+8oC
Tarnavimo laikas uždėjus specialistui, 	juoda/balta		7 metai
esant vertikaliam lauko sąlygų poveikiui      permatoma/spalvota	5 metai
(įprastame centrinės Europos klimate)	žvilganti		5 metai		08/03
__________________________________________________________________________________
Dėmesio:
Paviršiai, prie kurių bus lipdoma medžiaga, turi būti paruošti taip, kad nebūtų dulkių, riebalų ar kitų teršalų, kurie gali turėti poveikį medžiagos adhezijai. Šviežiai nulakuoti ar nudažyti paviršiai turėtų būti neliečiami bent jau tris savaites po galutinio apdorojimo. Vartotojui prieš medžiagos naudojimą derėtų išbandyti pasirinktų lakų ir dažų suderinamumą.
* Šiame informaciniame lapelyje pateikti teiginiai remiasi mūsų žiniomis ir praktine patirtimi. Šie duomenys yra tik informacijos šaltinis ir nesuteikia garantijų ar nenustato kokių nors sąlygų. Dėl didelės galimo panaudojimo ir taikymo įvairovės vartotojai prieš naudojimą turėtų savarankiškai nustatyti šios medžiagos tinkamumą jų konkretiems tikslams.