4
2

TSD-245

HOMOGENINĖS IR HETEROGENINĖS PVC GRINDŲ DANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil.

Nr.
	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai
	Mato vnt.
	Orientacinis kiekis
	Tiekėjo siūlomos charakteristikos

	
	2 pirkimo dalis. Homogeninė sausai poliruojama ruloninė grindų PVC danga padengta poliuretanu

	2.1
	Homogeninė PVC grindų danga turi atitikti tokias charakteristikas:
Grindų rūšis pagal ISO 11638 (EN 651) arba lygiavertį standartą – homogeninė vinilinė grindų danga;
Klasė pagal ISO 10581 (EN 649), EN ISO 10874 arba lygiavertį standartą: 
komercinė - klasė ne žemesnė nei 34; 
gamybinė – klasė ne žemesnė nei 43;
Liekamasis įspaudas (vidutinė išmatuota  vertė) -  ≤ 0,02 mm  (pagal EN ISO 24343-1, EN433 ≤0,1 mm);
Atsparumas šviesos poveikiui EN ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą – ≥6 klasė;
Cheminis atsparumas pagal ISO 26987 (EN 423) arba lygiavertį standartą – Labai geras arba Puikus;
Bendras dangos storis pagal LST EN 428  arba lygiavertį standartą – 2,00 mm ± 0,05 mm;
Degumo klasė pagal EN ISO 13501-1 arba lygiavertį standartą – ne žemesnė kaip Bfl s1; 
Antistatiškumas pagal LST EN 1815 arba lygiavertį standartą – ≤ 2kV;
Slidumo koeficientas pagal LST EN 13893 arba lygiavertį standartą ≥ 0,3 (DIN 51130 – ne mažiau R9);
Tiekimo forma – rulonais;
Rulono plotis: 2,0 ± 0,10 m; 
Rulono ilgis: ≥ 20,0 m;
Dėvimojo sluoksnio storis pagal LST EN 429 arba lygiavertį standartą - ≥2,0 mm
Atsparumas bakterijoms pagal ISO 846 arba lygiavertį standartą – neskatina gyvavimo;
Paviršiaus apsauga – PUR, SMART arba lygiavertė; 
Plastifikatoriai: be ftalatų;
Privaloma gamintojo rekomendacija dangos priežiūrai: dangos paviršiaus atstatymas sauso poliravimo būdu, grindų vaškas nenaudojamas;
Būtinas spalvų asortimentas – ne mažiau 15 atspalvių.

	m²
	5000
	Homogeninė PVC grindų danga Mipolam Affinity (Gerflor, Vokietija), charakteristikos:
Grindų rūšis pagal EN ISO 10581 arba standartą – homogeninė vinilinė grindų danga;
Klasė pagal ISO 10581 (EN 649), EN ISO 10874 standartą: 
komercinė - klasė 34; 
gamybinė – klasė 43;
Liekamasis įspaudas (vidutinė išmatuota  vertė)  ≈ 0,02 mm  (pagal EN ISO 24343-1, EN433 
Atsparumas šviesos poveikiui EN ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą – ≥ 6 klasė;
Cheminis atsparumas pagal ISO 26987 (EN 423) arba lygiavertį standartą – Labai geras arba Puikus;
Bendras dangos storis pagal LST EN 428  arba lygiavertį standartą – 2,00 mm
Degumo klasė pagal EN ISO 13501-1 standartą – ne žemesnė kaip Bfl s1; 
Antistatiškumas pagal LST EN 1815 standartą – ˂ 2kV;
Slidumo koeficientas pagal DIN 51130/BGR181 – ne mažiau R9 klasė;
Tiekimo forma – rulonais;
Rulono plotis: 2,00 m; 
Rulono ilgis: 20,0 m;
Dėvimojo sluoksnio storis pagal EN ISO 24346 standartą - 2,0 mm
Atsparumas bakterijoms pagal ISO 22196 standartą – neskatina gyvavimo > 99 %
Paviršiaus apsauga – Evercare™ ne blogesnė nei PUR, SMART ; 
Plastifikatoriai: be ftalatų;
Privaloma gamintojo rekomendacija dangos priežiūrai: dangos paviršiaus atstatymas sauso poliravimo būdu, grindų vaškas nenaudojamas;
Spalvų asortimentas –  28 atspalvių.


	2.2
	Suvirinimo virvelė, kuri turi būti skirta siūlomai (2.1. poz.) dangai suvirinti.
	m
	5000
	Suvirinimo virvelė, kuri turi būti skirta siūlomai (2.1. poz.) dangai suvirinti ( pak.-100 m).


	2.3
	Universalūs klijai, skirti siūlomai dangai (poz. 2.1.), turi atitikti tokias charakteristikas:
Klijai turi būti tinkami naudoti drėgnose patalpose (dušuose, voniose);
Pritaikymas – intensyvaus judėjimo patalpose (ligoninėse, mokyklose);
Sukibimas – stiprus ir greitas;
Paviršių rūšis – grindims ir sienoms.

	kg
	3000
	Universalūs klijai, skirti siūlomai dangai (poz. 2.1.), Forbo 622, fasuotė- 13 kg. Eurostar Tack charakteristikos:
Klijai tinkami naudoti drėgnose patalpose (dušuose, voniose);
Pritaikymas – intensyvaus judėjimo patalpose (ligoninėse, mokyklose);
Sukibimas – stiprus ir greitas;
Paviršių rūšis – grindims ir sienoms.



Papildomi reikalavimai:
1. Pirkimas skaidomas į dvi pirkimo dalis. Konkurso dalyvis privalo siūlyti visą pirkimo dalyje išvardintų prekių asortimentą. Turi būti aiškiai ir tiksliai nurodyta, koks gaminys siūlomas atitinkamai techninės specifikacijos pozicijai. Konkurso dalyvio siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių charakteristikų.

2. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Kaune ar Kauno raj.) turės pristatyti savo transportu.Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų. Siūlomų prekių kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir kitas išlaidas, kurias patiria Tiekėjas pateikdamas Užsakovo nurodytas prekes iki Užsakovo nurodytos vietos.

3. Konkurso dalyvių pasiūlymų vertinimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti prašomų prekių pavyzdžius ir atitinkamą papildomą dokumentaciją.
4. Pridedamas priedas: Tiekėjų pasiūlymų lentelė .xlsx formatu. (Tiekėjui privaloma užpildyti, teikiant pasiūlymą). Teikiant pasiūlymą, turi būti užpildytos visos išdėstytos lentelės (formos) grafos.
