Filtek Z550 aprašymas 

Šviesoje kietėjanti universali kompozicinė plombinė medžiaga.

Savybės: rentgenokontrastinė, nanohibridinė, kompozito užpildas – cirkonio/silicio dioksidas, neorganinis užpildas sudaro 60%, pagal tūrį (be silanavimo), dalelių dydis – nuo 0,01 iki 3,5 mm, su ėsdintoju ir vieno buteliuko surišimo sistema, kuri naudojama pastoviam šio kompozito tvirtinimui prie danties audinių, tinkantis priekinių ir krūminių dantų restauravimui, lūžusio danties atstatymui. Plombos sudėtyje yra BIS-GMA,UDMA ir BIS-EMA dervos. Geros poliravimo savybės, optimalaus standumo. Kietinimo laikas 2mm -  20 sek.. Spalvų skalė:  A1; A2; A3; A3,5; B3; C2; D3; OA2;

Pakuotės dydis: 32g plombinės pastos švirkštuose po 4g, 3ml ėsdintojo, 6ml vieno buteliuko surišimo sistema (dentalinio adhezyvo).

Charisma aprasymas

	Universalus šviesoje kietėjantis mikrostiklo kompozitas
	Rentgenokontrastiškas,išskiriantis fluorą.Dėka stiklo užpildo grūdelių dydžio medžiaga gerai poliruojasi.Bis-Gma pagrindu (64%  užpildo viso tūrio), bario aliuminio fluoro stiklas (0,02-5 Mm), siliciodioksidas (0,02-0,07Mm).Naudojama I-V klasių ertmių plombavimui pagal Black, traumuotų ir įskilusių dantų šinavimas, diastemų užpildymas, , pieninių bei nuolatinių dantų restauracijos, dantų defektų korekcija (emalės displazija). Įvairios spalvos (A1-A4; B1-B3; C2-C4;D3;D4;OA2 OA3;OA3,5;OB2;I;SL;SLO;SLT;YB).Rinkiniai(8 švirkštai po 4g+4ml bondas+2ml ėsdintojas).


