TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prašomo gaminio techninė charakteristika | Siūlomo gaminio gamintojas/modelis ir techninė charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Klijuojamos PVC grindų dangos lentelėmis techninė charakteristika: Bendras storis – ≥2.50mm (EN ISO 24346); Dėvimojo sluoksnio storis - ≥0,70 ( EN ISO 24340); Svoris - ≥4100 ( EN ISO 23997); Išmatavimai medžio imitacijos lentelės – 208x1243 (±100)mm.; Spalva – pasirinkimas iš ne mažiau, kaip 5 atspalvių atitinkančių žemiau esančius aprašymus; Smulkaus medžio tekstūros; Paviršius su medžio faktūra; Imituojančiais grioveliais; Šilto gelsvo atspalvio; Paviršius matinis; Atsparumo klasė – 34-43 ( EN ISO 10874); Degumo klasė - Ne žemesnė kaip Bfl-S1 arba lygiavertė ( EN 13 501-1); Atsparumas slydimui šlapiu paviršiumi – R10 ( DIN 51130); Atsparumas dilimui - Mažiau nei 2.0 mm3 (EN 660.2); Kėdės su ratukais testas – ISO 4918; Atsparumas cheminėms medžiagoms - EN ISO 26987; Matmenų stabilumas - ≤0,25 % ( EN ISO 23999). | Gerflor (Prancūzija): 1190 Creation 70 Clifton Honey; 1052 Creation 70 Muse Sand; 0545 Serena; 0538 Midwest; 0324 Silversands; 0329 Limed Oak; 0356 Denim Wood klijuojama PVC LVT danga lentelėmis, charakteristikos: Bendras storis EN ISO 24346 – 2.50 mm; Dėvimojo sluoksnio storis EN ISO 24340 – 0.70 mm; Svoris EN ISO 23997 – 4100 g/m2; Išmatavimai medžio imitacijos lentelės 208x1243 mm; Spalva – pasirinkimas iš ne mažiau, kaip 5 atspalvių atitinkančių žemiau esančius aprašymus; Smulkaus medžio tekstūros; Paviršius su medžio faktūra; Imituojančiais grioveliais; Šilto gelsvo atspalvio; Paviršius matinis; Atsparumo klasė EN ISO 10874 – 34-43 klasė; Degumo klasė EN 13 501-1 – Bfl-S1; Atsparumas slydimui šlapiu paviršiumi DIN 51130 – R10; Atsparumas dilimui EN 660.2 - < 2.0 mm3; Kėdės su ratukais testas ISO 4918 – geras; Atsparumas cheminėms medžiagoms EN ISO 26987 – geras; Matmenų stabilumas EN ISO 23999 - ≤0.10 %; |
| 2. | Klijuojamos PVC grindų dangos lentelėmis techninė charakteristika: Bendras storis – ≥2.50mm (EN ISO 24346); Dėvimojo sluoksnio storis - ≥0,70 ( EN ISO 24340); Svoris - ≥4100 ( EN ISO 23997); Išmatavimai betono imitacijos lentelės – 457x914 (±100)mm.; Spalva – pasirinkimas iš ne mažiau, kaip 5 atspalvių atitinkančių žemiau esančius aprašymus; Šviesiai pilkos šiltos spalvos; Švelniai margos struktūros susidedančios iš pilkos ir smėlio spalvos rašto; Paviršius matinis; Atsparumo klasė – 34-43 ( EN ISO 10874); Degumo klasė - Ne žemesnė kaip Bfl-S1 arba lygiavertė ( EN 13 501-1); Atsparumas slydimui šlapiu paviršiumi – R10 ( DIN 51130); Atsparumas dilimui - Mažiau nei 2.0 mm3 (EN 660.2); Kėdės su ratukais testas – ISO 4918; Atsparumas cheminėms medžiagoms - EN ISO 26987; Matmenų stabilumas - ≤0,25 % ( EN ISO 23999). | Gerflor (Prancūzija): 1068 Creation 70 Etna Beige; 1059 Secret Garden White; 1065 Prado Terracotta; 0087 Dock Taupe; 0088 Oxyd Pure; klijuojama PVC LVT danga lentelėmis, charakteristikos: Bendras storis EN ISO 24346 – 2.50 mm; Dėvimojo sluoksnio storis EN ISO 24340 – 0.70 mm; Svoris EN ISO 23997 – 4100 g/m2; Išmatavimai betono imitacijos lentelės 457x914 mm; Spalva – pasirinkimas iš ne mažiau, kaip 5 atspalvių atitinkančių žemiau esančius aprašymus; Šviesiai pilkos šiltos spalvos; Švelniai margos struktūros susidedančios iš pilkos ir smėlio spalvos rašto; Paviršius matinis; Atsparumo klasė EN ISO 10874 – 34-43 klasė Degumo klasė EN 13 501-1 – Bfl-S1; Atsparumas slydimui šlapiu paviršiumi DIN 51130 – R10; Atsparumas dilimui EN 660.2 - < 2.0 mm3; Kėdės su ratukais testas ISO 4918 – geras; Atsparumas cheminėms medžiagoms EN ISO 26987 – geras; Matmenų stabilumas EN ISO 23999 - ≤0.10 %; |

Papildomi reikalavimai:

- Grafoje „Prašomo gaminio techninė charakteristika“ turi būti nurodyti konkretūs siūlomų medžiagų, gaminių duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan.

- Siūlomų gaminių ir medžiagų iš kurių jie pagaminti techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje ir jos prieduose, t.y. siūlomas gaminys savo savybėmis turi būti lygiavertė arba geresnių techninių parametrų. Kartu su pasiūlymu pateikti technines charakteristikas įrodančius dokumentus (dokumentai pateikiami lietuvių arba anglų kalba).

- Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu ir sumontuoti nurodytoje vietoje. Tiekimo ir montavimo objekte terminas ne ilgesnis kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po užsakymo pateikimo dienos.