**DARBŲ APRAŠYMAS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)**

**SPORTO AIKŠTELIŲ REMONTO DARBAI**

Atliekamų statybos darbų tikslas – atnaujinti lauko erdves, esančias adresu Liepų g. 11 , Molėtai (Bendras plotas apie 503 kv/m2)

Rangovas privalo numatyti ir pasiūlyme įvertinti aplinkybę, kad darbai bus vykdomi veiklą vykdančioje įstaigoje.

Reikalingas senos asfaltbetonio dangos paviršiaus nuvalymas, esamų įtrūkimų sandarinimas cemento pagrindo klijais, atsijos pagal poreikį paviršiaus lyginimui, galimas asfalto šalinimas vietose, kur asfaltas yra iškilęs, guminė liejama vienspalvė (EPDM mix spalvos) danga liejama ant asfaltbetonio. Pagrindas gruntuojamas.

Reikalavimai dangai:

Danga - sintetinė, skirta mokykloms ir laisvalaikiui.

Pirmasis dangos sluoksnis, susideda iš SBR juodų gumos granulių, paklojamas specialiu klotuvu 30 mm; Viršutinis, struktūrinis dangos sluoksnis turi būti paklojamas specialiu klotuvu, poliuretarinę dervą sumaišius su spalvotomis EPDM granulėmis (spalva). Storis 10 mm. Bendras liejamos EPDM dangos storis turi būti – 40mm;

Dangai turi būti suteikiama ne mažiau 3 metų garantija

Danga privalo būti lygi, minkšta, elastinga ir patvari ir pralaidi vandeniui. Danga turi būti įrengta užtikrinant paviršinio lietaus vandens nuvedimą nuo dangos, ant dangos paviršiaus ir gretimoje zonoje neturi susidaryti vandens sankaupos.

Danga turi atitikti EN1177 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

EPDM *mikso spalva pagaminama sumaišius skirtingų spalvų EPDM granules* pagal RAL paletę: 50% RAL3016; 25% RAL1012; 10% RAL5017; 5% RAL6000; 5%RAL6025; 5% RAL9004

Reikalavimai aplikacijoms:

**Aplikacija „ׅKlasė“**



Matmenys: ne mažiau : 2200 x 850 mm. Sluoksnio storis ne mažiau – 10 mm.

Aplikacija įmontuojama į liejamą dangą.

Medžiagos: EPDM danga ir poliuretaininiai klijai

Visos dalys yra atsparios vandeniui, UV spinduliams, šalčiui.

Aplikacija privalo būti sertifikuota, turėti sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių kokybės ir saugumo standartams EN1177:2018+AC:2019 ir EN1766-1:2017 (arba lygiaverčiai), bei atitikti Higienos normos HN131:2015 reikalavimus.

Garantinis laikotarpis – ne mažiau 3 metai (36 mėnesių), skaičiuojant nuo priėmimo- perdavimo akto pasirašymo dienos. Galimos su tuo susijusios išlaidos turi būti įrauktos į bendrą pasiūlymo kainą.

Į darbų kainą turi būti įskaičiuotos visos tiekėjo išlaidos (transportavimo, darbų atlikimo, sandėliavimo, aplinkos sutvarkymo (žemės išliginimas prie įrengtos dangos, šiukšlių išvežimas ir pan.), dokumentų rengimo, siuntimo, pateikimo per „Sabis“ sistemą ir kt.).

Objekto esama situacija: 

Paveikslėlis, kuriame yra lauko, žemė, sniegas, medis

Automatiškai sugeneruotas aprašymas Paveikslėlis, kuriame yra lauko, žemė, medis, augalas

Automatiškai sugeneruotas aprašymas Paveikslėlis, kuriame yra lauko, žemė, medis, Kelio paviršius

Automatiškai sugeneruotas aprašymas

