TECHNINĖ SPECIFIKACIJA BENDROJI

MEDŽIAGŲ

Apačioje išdėstyti reikalavimai taikomi atitinkamos pirkimo dalies objektui priklausomai nuo darbų apraše nurodytų darbų apimties ir reikalavimų

- Armavimo mišinys.

Techniniai duomenys

Sudėtis: cemento su mineraliniais priedais ir modifikatoriais mišiny

Piltinis tankis: apytiksliai 1,45 kg/dm³

Maišymo proporcijos: - armuojant 5,75 l - 6,25 l vandens / 25 kg - klijuojant 4,75 l - 5,25 l vandens / 25 kg

Naudoti, kai temperatūra: nuo +5° iki +25 °C

Sunaudojimo laikas: apytiksliai 2 valandos

Sukibimas: su betonu: > 0,6 MPa su putplasčio plokštėmis: > 0,1 MPa (plyštant putplačiui)

Orientacinis sunaudojimas: klijuojant plokštes: apytiksliai 5,0 kg/m² dengiant armuojantį sluoksnį: apytiksliai 4,0 kg/m²

- Polistirolo klijai.

Techniniai duomenys

Sudėtis: cemento su mineraliniais priedais ir modifikatoriais mišiny

Piltinis tankis: apytiksliai 1,45 kg/dm³

Maišymo proporcijos: 4,75 - 5,25 l vandens - 25 kg

Naudoti, kai temperatūra: nuo +5° iki +25 °C

Sunaudojimo laikas: iki 90 min.

Sukibimas: su betonu: > 0,6 MPa su polistirolu: > 0,1 MPa (įtrūkimas polistirolo sluoksnyje)

Orientacinis sunaudojimas: mažd. 5,0 kg/m2

- Stiklo audinio tinklelis.

| Apretūros danga: | 20-30% organinė medžiaga |
| --- | --- |
| Pradinis atsparumas plyšimui: | 1750 N/5 cm |
| Su plotu susijusi masė: | 165g/m2 ± 5 % pagal DIN 53854 |
| Atsparumo plyšimui praradimas palaikius šarme: | < 50% (28 d NaOH 5% arba 24 val. Šarminiu tirpalu pH 12,5/60°C) |

- Drenažinė membrana.

Svoris: 400g/m²

- Struktūrinis tinkas.

| Sudėtis: | Vandeninė silikono ir akrilinių dervų dispersija su mineraliniais užpildais ir pigmentais |
| --- | --- |
| Tankis: | 1,7 kg/dm3 |
| Naudoti, kai temperatūra: | nuo +5 °C iki +25 °C |
| Atviro džiūvimo laikas: | apie 15 min. |
| Atsparumas lietui: | nuo 24 iki 48 val., atsižvelgiant įtemperatūrą |
| Pralaidumas vandens garams: | V1 kategorija, pagal standartą EN 15824:2010 |
| Vandens įgertis: | W3 kategorija, pagal standartą EN 15824:2010 w = 0,03 (kg/m2val.0,5) |
| Sukibimas: | 0,6 MPa, pagal standartą EN 15824:2010 |
| Šilumos laidumo koeficientas: | λ=0,61 W/(m*K), pagal standartą EN 15824:2010 |
| Atsparumas smūgiams: | I arba II kategorija, pagal ETAG 004 (priklauso nuo naudojamos sistemos) |
| Vandens įgertis po 24 val.: | < 0,5 kg/m², pagal ETAG 004 |
| Vandens garų pralaidumas: | Sd ≤ 1,0, pagal ETAG 004 |
| Sukibimas tarp sluoksnių po senėjimo proceso: | ≥ 0,08 MPa, pagal ETAG 004 |

- Hidroizoliacija

Techniniai duomenys

Sudėtis: cemento su mineraliniais priedais ir modifikatoriais mišiny

Piltinis tankis: apie 1,3 kg/dm3

Maišymo proporcijos: - dengiant teptuku arba purškiant: apie 7,0 l vandens 25 kg mišinio - dengiant mentele: apie 5,8 l vandens 25 kg mišinio

Naudoti, kai temperatūra: nuo +5° iki +25 °C

Sunaudojimo laikas: apytiksliai 2 valandos

Vaikščioti galima: po 2 dienų

Sukibimas: > 0,8 Mpa

- Antipelėsinis grybelinis tirpalas

Techniniai duomenys

Sudėtis: Organinių biocidų tirpalas

Piltinis tankis: maždaug 1,0 kg/dm3

Maišymo proporcijos: nuo 1 iki 5 l vandens vienam litrui Mišinio

Naudoti, kai temperatūra: nuo +5° iki +25 °C

- Fasadinis polistirolas.

| Esminės charakteristikos / standarto nuoroda | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
| --- | --- | --- |
| Izoliacijos storis | Žiūrėti produkto etiketę | EN 13163:2012+A1:2015 |
| Šiluminė varža, RD | Žiūrėti produkto etiketę |  |
| Šilumos laidumo koeficientas, λD / LST EN 12667:2002 | ≤0,032 W/(m·K) |  |
| Stipris gniuždant, CS(10) / LST EN 826:2013 | ≥ 70 kPa |  |
| Stipris lenkiant, BS / LST EN 12089:2013 | ≥ 115 kPa |  |
| Statmenas paviršiui stipris tempiant, TR / LST EN 1607:2013 | ≥ 100 kPa |  |
| Matmenų stabilumo klasė, DS(N)2 / LST EN 1603:2013 | ±0,2% |  |
| Degumo klasė / LST EN 13501-1:2007+A1:2010 | E |  |
| Ilgalaikio įmirkio visiškai panardinus vandenyje ribinis lygis, WL(T) / LST EN 12087:2013 | ≤3,0% |  |
| Matmenų stabilumo nurodytomis temperatūros ir drėgnio sąlygomis RH lygis, DS(23,90)1 / LST EN 1604:2013 | 1% |  |
| Matmenų leidžiamųjų nuokrypų vertės |  |  |
| Ilgis, L(2) / LST EN 822:2013 | ±2mm |  |
| Plotis, W(2) / LST EN 822:2013 | ±2mm |  |
| Storis, T(2) / LST EN 823:2013 | ±2mm |  |
| Stačiakampiškumas, S(2) m / LST EN 824:2013 | ±2mm/m |  |
| Plokštumas, P(5) / 1000mm / LST EN 825:2013 | 5mm |  |

- Pamatų polistirolas.

| Esminės charakteristikos / standarto nuoroda | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
| --- | --- | --- |
| Šilumos laidumo koeficientas, λD / LST EN 12667:2002 | ≤0,035 W/(m·K) | EN 13163:2012+A1:2015 |
| Stipris gniuždant, CS(10) / LST EN 826:2013 | ≥ 100 kPa |  |
| Stipris lenkiant, BS / LST EN 12089:2013 | ≥ 150 kPa |  |
| Matmenų stabilumo klasė, DS(N)2 / LST EN 1603:2013 | ±0,2% |  |
| Degumo klasė / LST EN 13501-1:2007+A1:2010 | E |  |
| Ilgalaikio įmirkio visiškai panardinus vandenyje ribinis lygis, WL(T) / LST EN 12087:2013 | ≤5,0% |  |
| Matmenų leidžiamųjų nuokrypų vertės |  |  |
| Ilgis, L(3) / 1000/2000mm LST EN 822:2013 | ±6/±12mm |  |
| Plotis, W(2) / LST EN 822:2013 | ±2mm |  |
| Storis, T(2) / LST EN 823:2013 | ±2mm |  |
| Stačiakampiškumas, S(5) / LST EN 824:2013 | ±5mm/m |  |
| Plokštumas, P(10) / 1000mm / LST EN 825:2013 | 10mm |  |

- Langai

| Eil Nr. | Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės (turi būti ne prastesnės nei nurodytos) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atsparumas vėjo apkrovai. Bandymo slėgis P1 (LST EN 12210) | 3 |
| 2. | Atsparumas vėjo apkrovai. Rėmo išlinkis (LST EN 12210) | C |
| 3. | Nepralaidumas vandeniui (LST EN 12208) | 8A |
| 4. | Kenksmingos medžiagos | NĖRA |
| 5. | Saugos įtaisų laikomoji geba (LST EN 14609) | 350 N |
| 6. | Akustinės savybės. Garso izoliacija Rw (EN ISO 717-1) | 36(-2;-7)dB |
| 7. | Šilumos pralaidumas U (LST EN ISO 10077-2) | 1,1 |
| 8. | Pralaidumas orui (LST EN 12207) | 4 |
| 9. | Mechaninis stiprumas (LST EN 13115) | 3 |
| 10 | Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui (LST EN 12400) | 20 000 |
| 11 | Trijų stiklų | Vienas iš jų selektyvinis |
| 12 | Profilio plotis (mm) | ≤80/80 mm |
| 13 | Tarpinių skaičius | 3 |

- Grindinio trinkelės.

Trinkelių minimalus storis 6cm.

- Plastikinės durys.

Gaminamos be kenksmingų medžiagų. Atsparumas vėjo apkrovai C3. Nepralaidumas vandeniui (EN 12208) 6A. Šilumos pralaidumas 1.2 [W/m2K].

- Betoninis bordiūras.

- Plieno lakštas langų uždengimui.

- Metalo storis min 4mm.,plieno markė S235. Dažytas Milteliniu būdu

- Armatūra ir tinklas.

- Plieno markė B500B.Storis parenkamas pagal įrengimą konstruktyvą tenkinančias str. normas.

- Kelio bortelis.

- Ilgis 1000mm, aukštis 300mm.

- Betonas.

- Betono gniuždymo stiprio klasė – C30/37. Aplinkos poveikio klasė parenkama pagal normas.

- Cinkuotos grotelės

- Akies dydis -33x11 mm.

- Padengimas-Cinkuota

- Kištukiniai lizdai

- Apsaugos laipsnis-IP65

- Vardinė įtampas 250V

- Vardinė srovė 16A

- Jungikliai

- Apsaugos laipsnis-IP65

- Vardinš įtampas 250V

- Generatorius

- Užvedimas -rankinis/elektrinis

- Įtampa 230/400v

- Itampos stabilizavimo sistema.

- Kuro talpa-30L

- Galia pagal sąmatos nurodytą.

- Automatiniai Jungikliai

- Atjungimo geba -6kA

- Apsauginiai vamzdžiai

- Apsauginiai vamzdžiai be halogeno.

- Led šviestuvai.

- Atsparumas parenkami pagal patalpos paskirtį.

- Skydai

- Apsaugos klasė IP66

- Evakuacinis daviklis

- Su papildomai integruotų šaltiniu.

- Ortakiai

- Cinkuotos skardos ortakiai

- Mini rekuperatoriai.

Techninės savybės:

- Oro srautas: 15 / 30 / 45 / 60 m³/h;

- Galia: 1,2 / 1,6 / 3,5 / 6,3 W;

- Garso lygis (1m atstumu): 13.2 / 20.2 / 28.8 / 36.9 dB;

- Filtras: G3 x 2 vnt;

- Šiluminis efektyvumas: iki 90%;

- Skylės sienoje skersmuo: 160-180mm;

- Darbinė temperatūra: -20 / +40°C.

- Užsidarantis vidinis dangtelis

- Keltuvas – kėdutė

| Greitis | 0.12 m/s |
| --- | --- |
| Keliamoji galia | 130 kg |
| Sustojimų skaičius | 2 (Tikslinama pagal vietą) |
| Pavaros maitinimas | 230 V 50Hz |
| Grindų danga | Speciali neslidi danga |
| Kėlimo eiga (įstrižainė) | Tikslinama pagal vietą |
| 90 laipsnių posūkių skaičius | Tikslinama pagal vietą |
| 180 laipsnių posūkių skaičius | Tikslinama pagal vietą |
| Bėgiai | Dažyto plieno bėgiai |
| Valdymo elementai | Valdymo svirtis integruota porankyje |
| Kita informacija | Pritaikytas naudoti vidaus sąlygomis, Pavara - elektrinė 24V maitinama iš baterijos, tvirtinimas ant stulpelių |
| Papildomai / Pastabos | - Kėdutė atlenkiama, su saugos diržu; - Kėdutės pakojis atlenkiamas; |

- Keltuvas

| Tipas | Vertikalus neįgaliųjų keltuvas |
| --- | --- |
| Greitis | iki 0.15m/s |
| Keliamoji galia | 400 kg |
| Kėlimo aukštis, mm | Apie 3500 mm (Tikslinama atlikus detalius matavimus objekte) |
| Viršutinio sustojimo aukštis, mm | Min. 2700 mm |
| Šachtos vidiniai minimalūs matmenys (plotis x gylis, mm) | Min. 1500 x 1550 mm |
| Sustojimų/ durų skaičius | 2/2 (Tikslinama pagal vietą) |
| Aukštų žymėjimas | -1; 1 (Tikslinama pagal vietą) |
| Pavaros maitinimas | 400V 50Hz |
| Variklio galia | 2,2 kW |
| Šachtos prieduobės gylis | Min. 100 mm |
| Šachtos durų matmenys (plotis x aukštis, mm) | 900 x 2000 mm |
| Durų angos matmenys (plotis x aukštis, mm) | 1130 x 2120 mm |
| Kabinos matmenys (plotis x gylis x aukštis, mm) | 1100 x 1400 x 2000 mm |
| Kabinos sienų ir lubų medžiagiškumas | Sienos apdailinės aliuminio kompozicinės plokštės, lubos ir serviso dangtis iš šlifuoto nerūdijančio plieno |
| Kabinos apšvietimas | LED apšvietimas |
| Grindų danga | Speciali danga (spalva - pilka) |
| Valdymo elementai | Iškvietimo mygtukai aukštuose, valdymo mygtukai kabinoje |
| Kita informacija | Avarinio sustojimo mygtukas, Važiavimas nuspaudus ir laikant, Valdymo mygtukai su Brailio raštu, Elektrinis durų užraktas, Avarinis apšvietimas, Durų kontrolė - foto barjeras per visą kabinos aukštį, Galimybė prisijungti prie pastato priešgaisrinės sistemos, Galimybė keltis su lydinčiu asmeniu, Avarinis nuleidimas baterijos pagalba, ranktūris, Elektrinis/impulsinis tepalo dozavimas sraigto tepimui |
| Papildomai / Pastabos | - Atitinka standartą EN 81-41; - Keltuvas skirtas išskirtinai neįgaliųjų asmenų poreikius tenkinti; - Durys neturi pilno sandarumo ar šilumos izoliacijos; - Keltuvui suteikiama 24 mėn. garantija; |

## *Šlapio fasado sistema turi tenkinti Europos techninį vertinimą (ETA sertifikatą).

## *Visi atspalviai derinami su užsakovu ir/arba, jei reikalinga su atitinkamomis institucijomis.

*Durų varstymo kryptys ir sudalinimas, derinamos su užsakovu.

* Medžiagos turi būtį tarpusavyje suderintos, tenkinančias visas įrengimo normas pagal atitinkamus reikalavimus.