DEIMANTINIAI GRĄŽTAI

Medžiaga
-darbinė dalis:  deimantas


-kotelis : nerūdijantis plienas

Deimantų grubumo dydžiai:

Spalva
Grubumas
mikronai

žymėjimo






Balta             Ultra fine       10

Geltona
ekstra fine
15

Raudona
fine
45

Mėlyna
medium
100

Žalia
corse
125

Juoda
super corse
150

Maksimalios rekomenduojamos 

apsukos per min.

dydis


apsukos

008-010


100000-220000

012-014


70000  -220000

016-018


55000-160000

021-023


40000-120000

025-027


35000-110000

029-031


30000-95000

033-040


25000-7500

Sterilizacija:

karštu oru arba autoklavu.
