TRAXCESS  hidrofilinis neuralinis vielinis kreiptuvas
Neuralinis vielinis kreiptuvas sudarytas iš nitinolo (nikelio ir titano) šerdies ir nerūdijančio plieno šerdies.Nerūdijančio plieno šerdies ašis – 140 mm. Nitinolo šerdies ašis – 60 mm. Neuralinio vielinio kreiptuvo distalinės dalies su hidrofiline danga ilgis – 40 cm; 97cm. PTFE padengimas –133cm; 100 + 3cm prijungimas. 1:1 sukimo perdavimas ir tiesioginis kreiptuvo valdymas. Galiukas - minkštas atraumatinis, atraminis. Formuojamo galiuko ilgis – 1,4 cm. Neuralinio vielinio kreiptuvo pakuotėje yra vielinis kreiptuvas, įstatymo priemonė, sukimo įtaisas, laido spaustukas ir formuojamoji šerdis.Neuralinio vielinio kreiptuvo parametrai: Spindulių nepraleidžiančios (platinos ir nikelio lydinio spiralės) dalies ilgis – 3 cm; 6cm. Nerūdijančios spiralės dalies ilgis 34cm; 37cm. Vielinio kreiptuvo galiuko forma – tiesi (formuojama).Vielinio kreiptuvo distalinis / proksimalinis skersmuo (coliais): 0,012” (0,30 mm) / 0,014” (0,36 mm). Bendras vielinio kreiptuvo ilgis – 200 cm.

