[image: image1.emf]
MEADWAY COLD CURE DENTINE

Naudojimas:

Laikinų karūnėlių, tiltų ir įklotų gamybai dantų technikų laboratorijoje.

( šį medžiaga netinkama naudoti burnos ertmėje)

Maišymas:

 Miltelius su skysčiu maišyti iki kreminės konsistencijos ir medžiaga paruošta darbui, kai tolygiai varva nuo maišymo mentelės galo.
Maišymo santykis 1.3gr miltelių ir 1.0ml skysčio.

Maišyti kruoščiai, kad neliktų oro burbuliukų.

Kietėjimas:

Po atstatymo gali būti kietinamas savaime arba slėgimoniame puode.

Savaiminis kietėjimas trunka 15-17min esant 21º C.

Naudoti su Meadway Cold Cure Rapid Repair skysčiu.



Gamintojas:



MR Dental Supplies Limited



4 Manor Way



Old Woking



Surrey, England



GU22 9JX


Telefonas: 00 44 (0) 1483 773282


Fax.:         00 44 (0) 1483 740548







CE 0473 


