Q-Core automatinis sumaišymas švirkšte

Dvigubo kietėjimo nano kompozitas kulties atstatymui.

Požymiai:

Q-Core yra dvigubo kietėjimo išskiriantis fluorą, dervinis kompozitas skirtas kulties atstatymui.

Q-Core gali būti naudojamas su bet kokia Bis-GMA surišimo sistema.

Savybės:

Paprastas naudojant, standartinis išpyldimas, automatinė sumaišymo sistema. Taupo laika ir sumaišyta medžiaga yra homogeniškos konsistencijos.
Intraoraliniai antgaliukai suteikia galymybę tikslesnei aplikacijai.

Dvigubo kietėjimo medžiaga yra kietėjanti nuo šviesos ir savaiminio kietėjimo, kas užtikrina greitą ir pilną užpildymą

Tanki, be oro burbulikų- panašios dentinui sudėties.

Išskirianti fluorą-stipriną naturalią danties struktūra ir padeda išvengti antrinio karieso.

Rentenokontrastiška.

Padidintas atsparumas gniuždymui prie ilgalaikių restauracijų.

Padidintos mechaninės savybės lyginant su įprastiniais Bis-GMA kompozitais.

Įspėjimas

Q-Core sudėtyje yra besipolimerizuojančių monomerų, kurie jautriems pacientams gali sukelti alerginę reakciją. Po kontakto kruopščiai plauti su muilu ir vandeniu.Jei oda yra jautri metakrilatinėms dervoms, nutraukti naudojimą.
Pagrindinės sudedamosios medžiagos


Techniniai parametrai
Bis-GMA



Darbo laikas


1.30min.

Trietilenglikolio dimetakrilatas


Kietėjimo laikas

4.30min.
Benzoilo peroksidas


Atsparumas gniuždymui

250MPa

Bendrainiciatoriai


Atsparumas tempimui

40MPa

Fotoiniciatoriai



Atsparumas lenkimui

200MPa

Dendritiniai polimerai


Vandens apsorbavimas

14µg/mm3

Bario aliuminborosilikato stiklas

Tirpumas


2µg/mm3
Fluorą išskiriantys užpildai


Linijinis susitraukimas

1.2%

Silicio dioksidas


Rentenokontrastiškumas

400%AL
Nano užpildai



Suderinamumas su helio lempa

Taip

Baltas pigmentas, mėlynas pigmentas arba A3 spalva
Suderinamumas su plazmine lempa
Taip

Alkilo ketvirtinis amonio betonitas

Suderinamumas su LED lempa

Taip

Atsargumo priemonės:
Kartu nenaudokite medžiagų su eugenoliu, nes Q-Core sukietėjimas gali neįvykti. Q-Core medžiagos izoliavimui nuo eugenolio naudokite kalcio hidroksido arba stiklojonomerinį pamušalą. Išėmus iš šaldytuvo, prieš naudojant, medžiaga turi sušilti iki kambario temperatūros.
Naudojimo instrukcija

1.Paruošti dantį pagal klinikinias rekomendacijas.

2.Izoliuoti dantį nuo seilių. Rekomenduojama naudoti koferdamą.

3.15 sek. patepkite 32%-40% fosforo rūgšties arba panaudokite Prima Quick Prime irgi 15sek.

4.Per 15 sek vandeniu nuplaukite ėsdinimo medžiagą. Emalis po ėsdinimo turi būti matinės spalvos. Jei buvo naudojamas Prima Quick Prime pašalinkite tirpiklį oro srove per 10sek.

5.Lygiomis dalimis maišykite Prima 2000 arba Prima Quick Bond su Auto-cure aktivatoriumi ir uždėkite ant paruošto danties paviršiaus. Jei naudosite kito gamintojo surišimo sistemą, tuomet laikykitės instrukcijos, kurios taikomos naudojimui su dvigubo kietėjimo kompozitais
6.Leiskite mišiniui pastovėti 15sek, o paskui tirpiklio likučius nupūsti oro srove be tepalo priemaišų.Pakartokite Prima 2000/Prima Quick Bond mišinio panaudojimą bent viena kartą ant paruošto danties paviršiaus.Nėra būtino laukti 15sek. tarp pakartotino panaudojimo, bet palaukti kol nugaruos tirpiklis.Po paskutinio surišklio panaudojimo, pakietinkite su šviesa 20sek.
7.Ant paruošto danties naudokite atitinkamą kiekį Q-core, kad galėtumete užbaigti kulties atstatymą.

8.Nejudinti Q-core medžiagos, jos stingimo fazėje. Kietinimas šviesa bent 40sek. Patikrinti sukietėjimą.

Chemiškai medžiaga sukietėja maždaug per tris minutes, nuo mišinio uždėjimo. Burnoje stingimo laikas yra trumpesnis negu nustatytas.
Produkto galiojimo laikas:

Galiojimo laikas: du metai laikant prie 24°C

BJM LAB
