Adhesor

Cinko fosfatinis cementas

Gamintojas: AB „SpofaDental“, Markova 238, Čekija -506 46 Iičinas, www.spofadental.com
Sudėtis: milteliai /Mg,Al, Zn, B/, skystis „Normal“ –fosforo rūgšties vandeninis ir aliuminio fosfato tirpalas , skystis „Rapid“- vandeninis fosforo rūgšties, aliuminio fosfato ir cinko fosfato tirpalas.

Charakteristika: dvikomponentis cinko fosfatinis cementas miltelių ir skysčio pavidale. Kietėjimo laikas reguliuojamas skysčiais „Normal“ ir „Rapid“

Vartojimas: pamušalas po kompozicinėmis ir amalgamos plombomis, laikina plombavimo medžiaga, karūnėlių ir nedidelių tiltų fiksacijai. Dantų šaknies kanalo pildymui. 
Perspėjimas: nenaudojama esant žinomiems jautrumams medžiagos sudėtinėms dalims.
Šalutiniai efektai: naudojant cementą arti pulpos, dentiną padengti kalcio hidroksido preparatu.

Apdirbimas:/ nurodymai rankiniam maišymui/ Maišymas atliekamas ant stiklinės lentelės su nerūdijančio plieno mentele esant 23C. Norint prailginti maišymo laiką rekomenduojama maišyti prie 20C temperatūros. Taip pat rekomenduojama keisti miltelių ir skysčio santykį.

a/ pamušalui ir plomboms: maišymo santykis pagal svorį -2.3gr miltelių ir 0.5ml skysčio, pagal apimti 2 matuokliai miltelių ir 3 lašai skysčio. Apdirbimo laikas nuo maišymo pradžios 4-4.5min. Stingimo laikas nuo maišymo pradžios 6-7min. Galutinį pamušalo ar plombos apdirbimą galima atlikti po galutinio medžiagos sustingimo.

b/ pastovių protezų fiksavimas; santykis maišymo pagal svorį -1.4gr miltelių ir 0.5ml skysčio; pagal apimtį 2 matuokliai ir 5 lašai skysčio; maišymo laikas 60-90sek. Apdirbimo laikas – 3-4min nuo maišymo pradžios. Stingimo laikas nuo maišymo pradžios 6-8min.
Perspėjimas: naudojant cementą arti pulpos rekomenduojama dentiną padengti kalcio hidroksido preparatu. Miltelių ir skysčio savybės aplinkoje keičiasi, todėl rekomenduojama indelius laikyti uždarus.

Perspėjimas: Adhesor skystis turi dirgiklių kurie gali dirginti odą ir gleivinę.

Laikymas:sausas vėdinamas sandėlys, temperatūra 5-25C

Galiojimas: 5 metai.

Pakuotė: Adhesor „Normal“ /80gr. miltelių+ 55gr. skysčio/, matuoklis milteliams Adhesor „Rapid“/80gr. miltelių+55gr. skysčio „R“/ matuoklis milteliams, Adhesor milteliai 80gr., matuoklis milteliams, Adhesor skystis 55gr., „N“, Adhesor skystis 55gr. „R“
Spalvos: Nr.1 –baltas, Nr.2-geltonas, Nr.3 –pilkai melsvas, Nr.4 –rudas
CE 0044
Adhesor

Cinko fosfatinis cementas

Gamintojas: AB „SpofaDental“, Markova 238, Čekija -506 46 Iičinas, www.spofadental.com
Sudėtis: milteliai /Mg,Al, Zn, B/, skystis „Normal“ –fosforo rūgšties vandeninis ir aliuminio fosfato tirpalas , skystis „Rapid“- vandeninis fosforo rūgšties, aliuminio fosfato ir cinko fosfato tirpalas.

Charakteristika: dvikomponentis cinko fosfatinis cementas miltelių ir skysčio pavidale. Kietėjimo laikas reguliuojamas skysčiais „Normal“ ir „Rapid“

Vartojimas: pamušalas po kompozicinėmis ir amalgamos plombomis, laikina plombavimo medžiaga, karūnėlių ir nedidelių tiltų fiksacijai. Dantų šaknies kanalo pildymui. 
Perspėjimas: nenaudojama esant žinomiems jautrumams medžiagos sudėtinėms dalims.

Šalutiniai efektai: naudojant cementą arti pulpos, dentiną padengti kalcio hidroksido preparatu.

Apdirbimas:/ nurodymai rankiniam maišymui/ Maišymas atliekamas ant stiklinės lentelės su nerūdijančio plieno mentele esant 23C. Norint prailginti maišymo laiką rekomenduojama maišyti prie 20C temperatūros. Taip pat rekomenduojama keisti miltelių ir skysčio santykį.

a/ pamušalui ir plomboms: maišymo santykis pagal svorį -2.3gr miltelių ir 0.5ml skysčio, pagal apimti 2 matuokliai miltelių ir 3 lašai skysčio. Apdirbimo laikas nuo maišymo pradžios 4-4.5min. Stingimo laikas nuo maišymo pradžios 6-7min. Galutinį pamušalo ar plombos apdirbimą galima atlikti po galutinio medžiagos sustingimo.

b/ pastovių protezų fiksavimas; santykis maišymo pagal svorį -1.4gr miltelių ir 0.5ml skysčio; pagal apimtį 2 matuokliai ir 5 lašai skysčio; maišymo laikas 60-90sek. Apdirbimo laikas – 3-4min nuo maišymo pradžios. Stingimo laikas nuo maišymo pradžios 6-8min.

Perspėjimas: naudojant cementą arti pulpos rekomenduojama dentiną padengti kalcio hidroksido preparatu. Miltelių ir skysčio savybės aplinkoje keičiasi, todėl rekomenduojama indelius laikyti uždarus.

Perspėjimas: Adhesor skystis turi dirgiklių kurie gali dirginti odą ir gleivinę.

Laikymas:sausas vėdinamas sandėlys, temperatūra 5-25C

Galiojimas: 5 metai.

Pakuotė: Adhesor „Normal“ /80gr. miltelių+ 55gr. skysčio/, matuoklis milteliams Adhesor „Rapid“/80gr. miltelių+55gr. skysčio „R“/ matuoklis milteliams, Adhesor milteliai 80gr., matuoklis milteliams, Adhesor skystis 55gr., „N“, Adhesor skystis 55gr. „R“

Spalvos: Nr.1 –baltas, Nr.2-geltonas, Nr.3 –pilkai melsvas, Nr.4 –rudas
CE 0044

Adhesor

Cinko fosfatinis cementas

Gamintojas: AB „SpofaDental“, Markova 238, Čekija -506 46 Iičinas, www.spofadental.com
Sudėtis: milteliai /Mg,Al, Zn, B/, skystis „Normal“ –fosforo rūgšties vandeninis ir aliuminio fosfato tirpalas , skystis „Rapid“- vandeninis fosforo rūgšties, aliuminio fosfato ir cinko fosfato tirpalas.

Charakteristika: dvikomponentis cinko fosfatinis cementas miltelių ir skysčio pavidale. Kietėjimo laikas reguliuojamas skysčiais „Normal“ ir „Rapid“

Vartojimas: pamušalas po kompozicinėmis ir amalgamos plombomis, laikina plombavimo medžiaga, karūnėlių ir nedidelių tiltų fiksacijai. Dantų šaknies kanalo pildymui. 
Perspėjimas: nenaudojama esant žinomiems jautrumams medžiagos sudėtinėms dalims.

Šalutiniai efektai: naudojant cementą arti pulpos, dentiną padengti kalcio hidroksido preparatu.

Apdirbimas:/ nurodymai rankiniam maišymui/ Maišymas atliekamas ant stiklinės lentelės su nerūdijančio plieno mentele esant 23C. Norint prailginti maišymo laiką rekomenduojama maišyti prie 20C temperatūros. Taip pat rekomenduojama keisti miltelių ir skysčio santykį.

a/ pamušalui ir plomboms: maišymo santykis pagal svorį -2.3gr miltelių ir 0.5ml skysčio, pagal apimti 2 matuokliai miltelių ir 3 lašai skysčio. Apdirbimo laikas nuo maišymo pradžios 4-4.5min. Stingimo laikas nuo maišymo pradžios 6-7min. Galutinį pamušalo ar plombos apdirbimą galima atlikti po galutinio medžiagos sustingimo.

b/ pastovių protezų fiksavimas; santykis maišymo pagal svorį -1.4gr miltelių ir 0.5ml skysčio; pagal apimtį 2 matuokliai ir 5 lašai skysčio; maišymo laikas 60-90sek. Apdirbimo laikas – 3-4min nuo maišymo pradžios. Stingimo laikas nuo maišymo pradžios 6-8min.

Perspėjimas: naudojant cementą arti pulpos rekomenduojama dentiną padengti kalcio hidroksido preparatu. Miltelių ir skysčio savybės aplinkoje keičiasi, todėl rekomenduojama indelius laikyti uždarus.

Perspėjimas: Adhesor skystis turi dirgiklių kurie gali dirginti odą ir gleivinę.

Laikymas:sausas vėdinamas sandėlys, temperatūra 5-25C

Galiojimas: 5 metai.

Pakuotė: Adhesor „Normal“ /80gr. miltelių+ 55gr. skysčio/, matuoklis milteliams Adhesor „Rapid“/80gr. miltelių+55gr. skysčio „R“/ matuoklis milteliams, Adhesor milteliai 80gr., matuoklis milteliams, Adhesor skystis 55gr., „N“, Adhesor skystis 55gr. „R“

Spalvos: Nr.1 –baltas, Nr.2-geltonas, Nr.3 –pilkai melsvas, Nr.4 –rudas
CE 0044

