Meadway Rapid Repair

Savaime kietėjanti plastmasė protezų pataisoms

Paskirtis:

Protezų pataisoms

Pilnų ir dalinių protezų perbazavimams

Esamų protezų ribų išplėtimams

Savybės

Meadway RR –tai neturinti kadmio, savaime kietėjanti metil metakrilato plastmasė, skirta visų rūšių pataisoms. Medžiagos sudėtis garantuoja greitą, vienodą kietėjimą. Meadway RR spalvų gama atitinka bazių plastmasių gamas.

Spalva: raudona su plaukeliais

Techiniai duomenys

Pigmentas neturi kadmio

Pasipriešinimas smūgiams 
7.6kj/m²

Atsparumas spaudimui

15-35 N 1.3mm

Laužimo jėga

67.2N

Vandens absorbavimas

21.1µg/mm³

Tirpumas


1.0µg/mm³
Naudojimo instrukcija

Paruošimas: Atsargiai nuimkite vašką ir aptepkite gipso formą alginatiniu atskiriančiu skysčiu.Prieš užpilant Meadway RR , taisomą paviršių truputi pašiauškite ir patepkite monomeru. Maišymo santykis; pagal tūrį 2.5 miltelių ir 1.0 skysčio, pagal svorį 1.6g miltelių ir 0.95ml skysčio. Iš pradžių pilkite į maišymo indą skystį, o paskui reikiamą kiekį miltelių. Kruopščiai maišykite masę 20 sek., stengdamiesi panaikinti susidariusius oro burbuliukus. Kad būtų passiektas reikiamas klampumas, išmaišę palaikykite keletą minučių. Prei 20 laipsnių temperatūros galite dirbti apie 5min.

Rekomenduojam polimerizuoti pataisas spaudiminiame inde 10min. Slėgis -2.5atm., o vandens temperatūra 55°C.

Susigėrimo laikas prie 20C 
iki 5min.

Modeliavimo laikas

5min.

Kietėjimo laikas

10min.

Monomero sudėtyje yra metil metakrilato, kuris yra labai degus.
Laikyti toliau nuo ugnies
Naudoti neelektro statinėje aplinkoje

Vengti tiesioginio įkvėpimo ar kontakto su akimis ir oda

Naudoti monomerą atsargiai, neužpilti ant odos

Laikyti vėsioje, tamsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

