BIOLOREN Sr.l.
Pluošto kaiščių technologija

Bioloren siūlo didelį asortimentą pluošto kaiščių, naudojamų dantų rekonstrukcijai.


Charakteristikos


Privalumai

Tamprumo modulis dentinui

šaknies lūžio nebuvimas

Pluoštas išilginės struktūros

lengva pašalinti iš šaknies kanalo

Oksidacijos ir korozijos nebuvimas

stabilumas lūžiui
Išskirtinės fizinės mechaninės savybės

sustiprintas sukibimas

Cilindrinės, kūgio ir ovalo formos
                vienodas tempimo paskirstymas ir perio traumų nebuvimas

Fizinis ir cheminis suderinamumas tarp kaiščių            viento danties su kaiščiu restauravimas

 dentino ir cemento

paprastas naudoti




Mechaninės savybės

Tamprumo modulis
29Gpa

Atsparumas tempimui
1,900MPa

Atsparumas lenkimui
1.400MPa

Atsparumas suspaudimui
360MPa

Atsparomas Šarpio testui
300kj/m²
Cilidriniai
kūginiai

retenciniai

ovaliniai
kodai

Ø0.8
Ø0.8-1.25

Ø0.8-1.25

a0.9-b1.5
Ø0.8-1.25 baltas

Ø1.0
Ø1.0-1.45

Ø1.0-1.45

a0.9-b1.7 
Ø1.0-1.45 geltonas


Ø1.2
Ø1.2-1.65 

Ø1.2-1.65

a0.9-b1.9
Ø1.2-1.65 mėlynas

Ø1.4
Ø1.4-1.85

Ø1.4-1.85


Ø1.4-1.85 juodas

Ø1.7


Ø2.0

