







Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PREKIŲ ĮKAINIAI
Pirkimo pavadinimas „Medžiaga čiužinių aptraukimuiNr.20295“
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomas rulono ilgis ir prekės kodas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vnt. kaina EUR be PVM
	Suma EUR be PVM
	Suma EUR su PVM

	1.
	Audinio sudėtis
	2 sluoksnių – poliesteris laminuotas poliuretanu
	Iš 2 sluoksnių – poliesteris laminuotas poliuretanu
	Rulono ilgis 220cm
	m
	1500
	6,19
	9285,00
	11234,85

	2.
	Audinio paskirtis
	Skirta funkcinių lovų čiužinių ir slaugos priemonių apsaugai nuo skysčių (užvalkalams siūti)
	Skirtas funkcinių lovų čiužinių ir slaugos priemonių apsaugai nuo skysčių (užvalkalams siūti)
	
	
	
	
	
	

	3.
	Audinio rulono plotis 
	220 cm 
	220cm
	
	
	
	
	
	

	4.
	Audinio rulono ilgis
	80-100 m
	100m
	
	
	
	
	
	

	5.
	Audinio svoris 
	190 gr/m2 ±5%
	190
	
	
	
	
	
	

	6.
	Apatinis sluoksnis
	Poliesteris (100% PES, svoris 100 gr/m2)
	Poliesteris (100% PES, svoris 100 gr/m2)
	
	
	
	
	
	

	7.
	Viršutinis sluoksnis
	Poliuretanas (100% PU, svoris 90 gr/m2)
	Poliuretanas (100% PU, svoris 90 gr/m2)
	
	
	
	
	
	

	8.
	Spalva
	Tamsiai mėlyna
	Tamsiai mėlyna
	
	
	
	
	
	

	9.
	Audinio atsparumas bakterijoms, grybams
	Antibakterinis, priešgrybėlinis (pagal normą ISO 846:1997)
	Antibakterinis, priešgrybėlinis (pagal normą ISO 846:1997)
	
	
	
	
	
	

	10.
	Audinio pralaidumas skysčiams
	Nelaidus skysčiams >200 cm (vadovaujantis norma EN 20811-92)
	Nelaidus skysčiams >200 cm (vadovaujantis norma EN 20811-92)
	
	
	
	
	
	

	11.
	Audinio pralaidumas orui
	Pralaidumas orui >1000 g/m2/24h
	Pralaidumas orui >1000 g/m2/24h
	
	
	
	
	
	

	12.
	Audinio degumas
	Nepalaikantis degimo (Crib 5; pagal BS 7175:1989 3 dalį); M-1 (pagal UNE EN ISO 12952:1998 1-2-3-4 dalis)
	Nepalaikantis degimo (Crib 5; pagal BS 7175:1989 3 dalį); M-1 (pagal UNE EN ISO 12952:1998 1-2-3-4 dalis)
	
	
	
	
	
	

	13.
	Audinio priežiūra
	Dezinfekuojamas įprastinėmis priemonėmis, skalbiamas iki +95° C, dezinfekuojamas autoklave iki +120° C, galima džiovinti džiovyklėje
	Dezinfekuojamas įprastinėmis priemonėmis, skalbiamas iki +95° C, dezinfekuojamas autoklave iki +120° C, galima džiovinti džiovyklėje
	
	
	
	
	
	

	14.
	Medžiagos susitraukimas po skalbimo
	Apmatai< 2%

Ataudai< 1,5 %
	Apmatai< 2%

Ataudai< 1,5 %
	
	
	
	
	
	

	15.
	Sertifikavimas
	Audinys atitinka Oeko-Tex 100 standartą
	Audinys atitinka Oeko-Tex 100 standartą
	
	
	
	
	
	

	16.
	Ftalatai
	Neturi kenksmingų sveikatai ftalatų junginių
	Neturi kenksmingų sveikatai ftalatų junginių
	
	
	
	
	
	


*Sutarties vykdymo metu įsigyjami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus sutarties dalies kiekis. Pirkėjas gali nupirkti mažesnį prekių kiekį. 

