Techniniai duomenys

SENI MAN urologiniai įklotai vyrams

Active, Normal, Super

I.	Žaliavinės medžiagos :

| Active | Normal | Super |
| --- | --- | --- |
| neapdor. celiuliozės pūkai | airlaid | neapdorot. celiuliozės pūkas |
| higieniškas audinys | viršuti. medž. hidrofilinė neausta | viršuti. medž. hidrofilinė neausta |
| virš. m. hidrofi. neausta | orui laidi apatinė medž. | orui laidi apatinė medž |
| hidrofobinė neausta | lipni juosta | higieniškas audinys |
| paskirstantis sluoksnis | karšto lydymo klijai | lipni juosta |
| orui laidi ap. mėl. dalis |  | karšto lydymo kljai |
| elastomeriniai siūlai. |  | superabsorbentas |
| elastiniai užsegimai-lipduk. |  |  |
| karšto lydymo klijai klijaiijaiomelt |  |  |
| superabsorbentas |  |  |

II.	Matmenys [mm]:

|  | Dydis | 1 | Bendras ilgis * [mm] |  |  | Bendras plotis [mm]** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | produkto viršus |  | produktas žemyn |
|  | Active |  | 220 |  | 150 |  | 85 |
|  | Normal |  | 250 |  | 55 |  | 55 |
|  | Super |  | 400 |  | 90 |  | 90 |

*    leist. nuokrypis +/-10 mm "leist. ** leist. nuokrypis   +/-5 mm

III.	Fizinės ir cheminės savybės

| Dydis | Svoris [g] ne mažiau kaip | Sugėrimas [g] ne mažiau kaip (ISO 11948-1) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Active | 7,2 | 100 |  |
| Normal | 7.9 | 120 |  |
| Super | 40.3 | 820 |  |

IV.	Pakavimas

IV.I

| Dydis | Vienetų | kiekis pakuotėje | Pakuočių skaičius dėžėje | Dėžių skaičius ant padėklo | Transportavimo pakuotė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Active |  | 20 | 10 | 96 | dėžė |
| Normal |  | 20 | 10 | 90 | dėžė |
| Super |  | 20 | 8 | 24 | dėžė |

IV.II

Urologinių įklotų dėžės turi būti dedamos ant medinio 1200x800 mm padėklo, dengto PE plėvele (iš apačios ir iš viršaus), įvyniojant visas kartu į  PE „stretch“ tipo pakavimo plėvelę

V.	Rekomenduojamos laikymo sąlygos

Urologiniai įklotai laikomi sausoje ir gerai vėdinamoje patalpoje su pastovia sandėliavimo temperatūra nuo 5°C iki 35°C, originaliame įpakavime.

Įpakavimas turi būti nepažeistas, pakavimo plėvelė nepraplėšta, siekiant išvengti dulkių ir/arba kitokios taršos.

.

VI.	Kita

Galiojimas : 35 mėnesiai; Dokumento išleidimo data: 2009.07.14; Versija: 2; Lapas 1 iš 1