Mažos vertės neskelbiamos apklausos

pirkimo 1 priedas

Priedas 1

ŽIEMINIŲ BATŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Aprašymas

Juodi, lengvi ir vandeniui atsparūs odiniai žieminiai batai virš kauliukų; laidūs orui, be metalo, antistatiniai, neslystantys ir smūgius absorbuojantys guminiai padai su minkšta dvikomponenčio poliuretano smūgius sušvelninančia pakala ir įdedamuoju vidpadžiu, kurį galima skalbti skalbyklėje.

1.	Reikalavimai batams

1.1	Iš kelių dalių susidedantys lengvi žieminiai batai, pagaminti naudojant pažangias bėgimo technologijas, gerai praleidžiantys orą, dinamiški, sportinio dizaino, gaminami naudojant „Strobel“ konstrukcijos technologiją.

1.2	Stipriai profiliuotas, neslidus ir su danga sukimbantis padas pagamintas iš specialios žieminės gumos junginio, kuris tiesiogiai prilydomas prie ašies, naudojant dvikomponenčio poliuretano smūgius absorbuojantį tarppadį.

1.3	Batuose turi būti laminato įklotai su vandeniu atsparia ir orui laidžia membrana. Visos įklotų siūlės turi būti sutvirtintos siūlių sandarinimo juostele.

1.4	JK 8 (EU42) dydžio žygio batų aukštis turi būti maždaug 18,5 cm, matuojant nuo žemiausios įdedamo vidpadžio vietos kulno zonoje iki aukščiausios aulo vietos (C tipo dizainas, vadovaujantis EN ISO 20347:2012).

1.5	Batai yra gaminami JK 3–12 (EU35 – 47) dydžių ir specialių JK 13, 14 ir 15 dydžių (EU 48, 50, 51).

1.6	Batai turi būti sertifikuoti pagal EN ISO 20347:2012 ir atitinkamai paženklinti. Papildomos apsauginės funkcijos: O2 HRO HI CI WR FO SRC.

1.7	Batai turi būti su žieminiais įdedamaisiais vidpadžiais.

1.8	Kartu su pasiūlymu reikia pateikti akredituotos bandymų įstaigos bandymų sertifikatą.

1.9	Su kiekviena batų pora turi būti pateiktas bukletas, kuriame nurodyta informacija apie pritaikymą ir avėjimą, pateiktos priežiūros instrukcijos, informacija apie standartus, saugojimą, remontą ir įdedamąjį vidpadį bei antistatines savybes.

2.	Techniniai reikalavimai

2.1	Reikalavimai medžiagoms

2.1.1	Viršutinė oda

Hidrofobinė, minkšta ir lygi natūrali karvės oda Spalva: 	juoda

Storis:	1,6– 1,8 mm

Atsparumas plėšimui:	≥ 160 N pagal EN ISO 20344

Vandens garų pralaidumas	 6,0 mg/cm2h pagal EN ISO 14268/ EN ISO 20344

2.1.2	Krašto ir liežuvėlio oda

Hidrofobinė, minkšta ir lygi natūrali karvės oda Spalva: 	juoda

Storis:	1,1– 1,3 mm

Atsparumas plėšimui:	≥ 80 N pagal EN ISO 20344

Vandens garų pralaidumas	 7,0 mg/cm2h pagal EN ISO 14268 / EN ISO 20344

2.1.3	Varstymo elementai

Plastikinės kilpos be metalo

Plastikinės kilpos (plokščios):	3 poros batui

Tekstilės kilpos:	1 pora batui Plastikiniai uždarymo įtaisai (aukšti): 3 poros batui

Spalva: 	juoda

2.1.4	Šalčio barjeras

Atsparumas vandeniui, laidumas orui ir gera šiluminė izoliacija

Konstrukcija	Priekinės dalies medžiaga 	PTFE / aerogelis

Draudžiamos

medžiagos	Atitiktis „OEKO-TEX® Standard 100“

Gaminio klasė II

Svoris	[g/m²]	570 ± 100 	DIN EN 12127

Storis	[mm]	1,7 ± 0,2 	DIN EN ISO 5084

Garų

pralaidumas Ret	[m²Pa/W]	≤ 20 	DIN EN ISO 11092

Šiluminė

izoliacija Rct	[10-³m²K/W]	≥ 75 	DIN EN ISO 11092

2.1.5	Priekinė batviršio dalis ir apatinės dalies pamušalas

Pamušalas turi būti iš 4 sluoksnių laminato su membrana, bent vienas sluoksnis turi būti iš ePTFE, o poliuretano putplastis turi būti naudojamas tarpiniam sluoksniui (tarp membranos ir priekinės dalies audinio).

Konstrukcija	Priekinės dalies medžiaga: megzta, pūkinė 	80 % ± 5 % poliesteris

20 % ± 5 % vilna

Vidurinis sluoksnis: putplastis 	100 % PU

Funkcinis sluoksnis:

dvikomponentė membrana	ePTFE pagrindu

Pagrindo medžiaga: metmeninio mezgimo audinys 	100 % PA

Spalva	Juoda

Draudžiamos

medžiagos	Atitiktis „OEKO-TEX® Standard 100“

Gaminio klasė II

Svoris	[g/m²]	500 ± 50 	DIN EN 12127

Storis	[mm]	9,0 ± 2,0 	DIN EN ISO 5084

Martindeilo trinties testas, priekinė dalis (A)	[judesiai]  [judesiai]	Sausas ≥ 100 000

Šlapias ≥  50,000	SATRA TM 31A; EN ISO 20344,

6,12

Šiluminė

izoliacija Rct	[10-³m²K/W]	≥ 200	DIN EN ISO 11092

Atsparumas vandens

garams Ret	[m²Pa/W]	≤ 40	DIN EN ISO 11092

Atsparumas vandens

skverbčiai

[mbar]

1 000

DIN EN 20811

(A)	Trinties priemonių pakeitimas sausajam bandymui kas 51 200 ciklų, trinties priemonių pakeitimas šlapiam bandymui kas 25 600 ciklų. Bandymas baigiamas sutrūkus pirmajai skaidulai arba atsiradus pirmajai skylei priekiniame sluoksnyje, priklausomai nuo medžiagos. Pakartotinis drėkinimas kas 12 800 ciklų, jei atliekamas šlapias bandymas.

2.1.6	Įdedamasis vidpadis

Žieminis įdedamasis vidpadis iš PU putplasčio su poliesterio neaustiniu viršutiniu sluoksniu, oro kanalais; drėgmės repelentas su labai geru paminkštinimu ir pėdos  intarpu. Įdėklas skalbiamas ir keičiamas.

Vandens absorbcija:      ≥ 120 mg/cm² pagal EN ISO 20344

Vandens desorbcija:      ≥ 95 % pagal EN ISO 20344

2.1.7	Išorinis padas

Neslystantis, sutvirtintas guminis padas su minkšta amortizuojančia pakala iš dviejų PUR komponentų.

Padas yra savaime išsivalantis, nepaliekantis žymių, antistatinis, neslystantis, atsparus mazutui. PU pakala užtikrina šias funkcijas:

a)	gerą amortizaciją ties pado pagalvėle ir kulnu;

b)	gerą šilumos ir šalčio izoliaciją;

c)	optimalias vaikščiojimo ir stabilumo savybes;

d)	atsparumą vandeniui.

Konstrukcinės išorinio pado detalės su savaime išsivalančiu protektoriumi

•	Protektoriaus gylis d2:	≥ 4,5 mm

•	Atsparumas plėšimui:	≥ 11 kN/m

•	Atsparumas trinčiai	≤ 60 mm³

•	Protektoriaus paviršius yra platus, o protektoriaus grioveliai – kūginiai.

2.2. Reikalavimai visai avalynei pagal  EN ISO 20347

2.2.1 Atsparumas vandeniui	≥ 300 000	Simbolis WR

2.2.2 Atsparumas karštam kontaktui (išorinis padas):	(≥ 75 val.)

Be įtrūkimų

Simbolis HRO

2.2.3 Pado komplekso šiluminė izoliacija (temp. padidėjimas)	≤ 15 °C	Simbolis HI

2.2.4 Pado komplekso šalčio izoliacija (temp. sumažėjimas)	≤ 5,0 °C	Simbolis CI

2.2.5 Energijos absorbavimas:	≥ 35 džauliai	(Simbolis E)

2.2.6	Antistatinės savybės:               	nustatytos  (Simbolis A)

2.2.7	Atsparumas mazutui (išorinio pado tūrio padidėjimas):	≤ 3 %	Simbolis FO

2.2.8	Atsparumas slydimui:              	 nustatytas    	Simbolis SRC

2.2.9	Vienos poros svoris (8 (EU42) dydžio):	≤ 1,450 g

3.	Kokybės užtikrinimas

Teikdamas užsakymą, gamintojas turi pateikti raštišką įrodymą, kad atitinka visas technines sąlygas, būtinas vandeniui atspariai ir orui laidžiai avalynei pagal pateiktas specifikacijas gaminti. Be to, turi būti pateikti atitinkamų bandymų sertifikatai.

3.1	Bendrieji reikalavimai

3.1.1	Gamintojas turi turėti EN ISO 9001:2015 (kokybės valdymo sistemos) ir EN ISO 14001:2015 (aplinkosaugos valdymo sistemos) sertifikatus, kurie turi būti pateikti kartu su kainos pasiūlymu.

3.1.2	Teikdamas pasiūlymą, gamintojas turi užtikrinti, kad batai yra pagaminti atsižvelgiant į naujausius ekologijos apribojimus, pavyzdžiui, kad naudojamoje odoje negali būti jokių nuodingų medžiagų, pavyzdžiui, PCP (fenciklidino), AZO dažų ir chromo IV.

3.1.3	Jei reikalaujama, pristatant batus reikia pateikti naudotų medžiagų kokybės sertifikatus.

3.1.4	Kiekvienas batas turi būti su patvaria, nesidėvinčia ir įskaitoma etikete, kurioje turi būti nurodyti įmonės duomenys, tokie kaip serijos numeris, batų dydis ir pagaminimo vieta. Tai yra unikalus ir aiškus kiekvieno bato ženklas, padedantis atsekti batą bei užtikrinti jo identifikavimą gamybos įmonėje ir kitur. Nurodytas kodas suteikiamas unikaliai kiekvienam batui. Be to, abiejų batų identiškos etiketės turi būti matomoje vietoje ant batų dėžutės išorės. Batų dėžutė turi atitikti EAN 13 kodą.

4.	Aptarnavimo pasiūlymas

4.1	Gamintojas turi užtikrinti remonto paslaugas per 10 darbo