AGAROSE

| Ash content | ≤ 0,45 % |
| --- | --- |
| Sulphate | ≤ 0,1 % |
| Clarity | ≤ 4 NTU |
| Gel Strength | ≥ 1000 g/cm2 (1 %); ≥ 2200 g/cm2 (1,5 %) |
| Gelling Temperature | 36 ± 1,5 °C |
| Melting Temperature | 88 ± 1,5 °C |
| DNase/RNase | NEGATIVE |