AH Plus

##### Medžiaga šaknų kanalų plombavimui

AH Plus - tai dvikomponentė pasta-pasta tipo šaknų kanalų plombavimo medžiaga, kurios pagrindą sudaro epoksidinės dervos. Šią medžiagą lengva sumaišyti, ji gerai adaptuojasi prie paruošto šaknies kanalo sienelių, kietėdama traukiasi minimaliai, jai būdingas ilgalaikis tūrinis stabilumas.

AH Plus atitinka ISO 6876:1986 (E) reikalavimus šaknų kanalų plombavimo medžiagoms.

SUDĖTIS

| AH Plus pasrta A | AH Plus pasta B |
| --- | --- |
| Epoksidinė derva Kalcio volframatas Zirkonio oksidas Aerosilas Geležies oksidas | Adamantano aminas N,N’-dibenzil-5-oksanonano-diaminas-1,9 TCD-diaminas Kalcio volframatas Cirkonio oksidas Aerosilas Silikono aliejus |

##### INDIKACIJA

Nuolatinių dantų šaknų kanalų pastoviajam plombavimui, kartu naudojant kaiščius.

##### KONTRAINDIKACIJOS

Padidėjęs jautrumas epoksidinėms dervoms ar kitiems medžiagos komponentams.

##### ŠALUTINIS POVEIKIS

Šalutinio poveikio nepastebėta.

##### SĄVEIKA  SU KITOMIS STOMATOLOGINĖMIS MEDŽIAGOMIS

Nepastebėta.

##### ŠAKNŲ KANALŲ PARUOŠIMAS

Prieš plombuojant AH Plus, taikant ištobulintą endodontijos metodiką, kanalą išpreparuokite, išplaukite ir išdžiovinkite.

##### DOZAVIMAS IR MAIŠYMAS

Vienodas tūrio dalis pastos A ir pastos B (1:1) maišykite ant stiklo plokštelės arba maišymui skirto popieriaus metaline mentele (1). Maišykite, kol konsistencija bus homogeniška.

##### PLOMBAVIMAS

Standartiniu būdu šaknų kanalai plombuojami  AH Plus  ir gutaperčos, sidabro arba titano kaiščiais. Lentulo spiralės galiuku paimkie truputį medžiagos. Kad medžiagoje nesusidarytų oro burbuliukų ir ji neprasistumtų pro viršūnę, lentulo spiralę link šaknies viršūnės stumkite lėtai, spiralė turi suktis labai lėtai. Spiralę labai lėtai ištraukite, vis dar lėtai sukant. AH Plus į kanalus galima įvesti kanalų dildėmis (reamers). Pasirinkite tokio dydžio dildę, kuria baigėte preparuoti kanalo viršūninę dalį. AH Plus įveskite į kanalą pumpuojamuoju judesiu, kartu sukant dildę prieš laikrodžio rodyklę. Dezinfekuoto sauso pagrindinio kaiščio galiuką įmerkite į AH Plus ir pumpuojamuoju judesiu lėtai įstumkite į kanalą. Taip pat galima įvesti papildomus kaiščius ir plombuoti kanalus lateralinės ar vertikaliosios kondensacijos metodais. Tokiu atveju kanalo sieneles padenkite plonu AH Plus sluoksniu.

##### Plombinės medžiagos pašalinimas iš kanalų

Jei kanalai plombuoti AH Plus ir gutaperčos kaiščiais, juos iš kanalų galima pašalinti įprastu būdu.

##### Instrumentų valymas

Maišymo menteles, stiklines plokšteles ir instrumentus reikia nuvalyti alkoholiu arba acetonu, iš karto baigus naudoti.

##### Darbinis laikas

Medžiagos darbinis laikas - 4 valandos 23 °C temperatūroje (2).

##### Kietėjimo trukmė

Medžiaga sukietėja mažiausiai per 8 valandas 37 °C temperatūroje.

##### LAIKYMAS

Medžiagą laikykite kambario temperatūroje.

Dervų tūbeles laikykite sandariai uždarytas.

##### PASTABOS

- Vartojama tik stomatologijoje.

- Saugoti nuo vaikų.

- Nesukeiskite tūbelių dangtelių. Spalvotu dangteliu uždaroma spalvota tūbelė, baltu - balta tūbelė.

- Laukiama patento.

- Pastoje A yra epoksidinių dervų. Pastoje B yra aminų. Abi medžiagos gali dirginti odą ir akis, gali sukelti odos jautrumą. Jei pateko ant odos, nedelsiant plaukite dideliu kiekiu vandens ir muilu. Dėvėkite tinkamas pirštines ir apsauginius akinius.

Standartinėje pakuotėje yra 4 ml AH Plus pastos A, 4 ml AH Plus pastos B tūbelėse ir maišymui skirtas popierius.