Amaris

Šviesa kietinamas kompozitas skirtas estetiniam plombavimui

Amaris yra radiokontrastinė medžiaga, kurios sudėtyje yra 80 w/w % užpildo ( individualūs atspalviai HT ir HO turi 64 w/w % užpildo) metakrilatinėje matricoje ( BIS-GMA, UDMA, TEGDMA). Amaris kietėja mėlyno spalvos šviesoje ( halogeninėje arba diodinėje) ir yra išleidžiamas švirkštuose ir kapsulėse tiesioginėms restauracijoms. Amaris naudojamas kartu su dentino - emalio surišėju.

Atspalviai:

Baziniai atspalviai ( opakiški):

O1,O2,O3,O4,O5

Atkuria natūralaus dentino skaidrumą ir spalvos sodrumą

Emalio atspalviai (skaidrūs)

TL (skaidrus šviesus), TN (skaidrus neutralus) ir TD (skaidrus tamsus) atkuria natūralaus emalio skaidrumą.

Specialūs atspalviai

HT (aukšto skaidrumo) ir HO (aukšto opakiškumo) yra skystos konsistencijos

Indikacijos:

-Estetinėms restauracijoms III, IV ir V klasės priekinių dantų ertmėse

-Estetinėms restauracijoms I, II ir V klasės šoninių dantų ertmėse

- Restauracijoms po priekinių dantų traumų

- Tiesioginiams ir netiesioginiams priekinių dantų venyrams

- Estetinėms dantų formos ir spalvos korekcijoms

- Estetinėms porcelianinių protezų pataisoms (pvz.: venyrams)

- Tiesioginiams ir netiesioginiams kompozitiniams įklotams

- Priekinių dantų įtvėrimui

Nurodymai:

Preparavimas:

Nuvalykite gydomą dantį pasta be fluoro. Pažymėkite okliuzinių kontaktų taškus (šoniniuose dantyse); minimali separacija palengvina matricos įvedimą ir proksimalinių kontaktų sukūrimą.

Spalvos parinkimas:

Amaris yra sukurtas tam, kad užtikrinti aukščiausius estetinius rezultatus, restauruojant didelius priekinių dantų srities defektus, naudojant sluoksniavimo techniką.Rekomenduojame naudoti gomurinio/prieanginio sluoksniavimo techniką. Kad parinktumėte atspalvį, dantį ir spalvos pavyzdį reikia sudrėkinti ir palyginti natūralaus danties pavyzdžio spalvą prieš darant vietinę nejautrą. Pagrindinei spalvai nustatyti (O1-O5) naudokite danties kaklelio arba drėgno dentino (kuri aiškiausiai matoma ertmėje) sritį. Emalio spalvai parinkti (TL/TN/TD) naudokite kandamą, okliuzinį arba aproksimalinę natūralaus danties sritį.

Svarbu:

Defekto atstatymą pradėkite su opakišku atspalviu ( nuo oralinės link prieangio pusės) III, IV ir V klasės ertmėse. Galutinis atspalvis priklausys nuo pasirinkto skaidraus atspalvio prieanginės pusės sluoksniuose. Opakiški prieanginiai atspalviai gali būti tamsinami su TD, Pastiprinami su TN ir šviesinami su TL spalvomis.

I ir II klasių ertmėse pagrindines spalvas dėkite individualaus sluoksniavimo technika. Po to pabaikite restauraciją su skaidriais emaliniais sluoksniais.

HT ir HO atspalvių pagalba galima sukurti aukšto skaidrumo arba aukšto opakiškumo individualias restauracijas.

Individualizuojant restauracijas, kandamojo krašto srityje ypatingai naudingas HT (aukšto skaidrumo) atspalvis.

Restauruojant didelius defektus, kartais reikia imituoti spalvos pakitimus. Tam naudingas HO (aukšto opakiškumo) atspalvis.

Džiovinimas:

Labai svarbu, kad darbo laukas būtų sausas. Tam rekomenduojame naudoti koferdamą.

Ertmės preparavimas:

Tam, kad išsaugoti sveikus danties audinius, rekomenduojame laikytis minimalios preparacijos taisyklių ir naudoti adhezinio plombavimo techniką. Nekarioziniai danties kaklelio srities pažeidimai gali būti ir nepreparuojami, pakanka ertme gerai nuvalyti. Po preparavimo ertmę gerai nuvalykite ir nusausinkite.

Pamušalas:

Ertmei esant arti pulpos, dėkite kalciohidroksido pamušalą ir padenkite jį stabilaus cemento sluoksniu.

Surišėjas:

Naudokite emalio-dentino surišėją su Amaris. Visi šviesa kietinami surišėjai gali būti naudojami su Amaris. Darbo metu vadovaukitės surišėjo naudojimo instrukcija.

Amaris aplikacija:

Prieš aplikaciją Amaris turi pasiekti kambario temperatūrą. Patogu naudoti skaidrias matricas (lygus paviršius) ir ypatingai rekomenduotina prosimalinių ertmių srityse.

Pasirinktą Amaris spalvą įveskite į ertmę su patogiu instrumentu. Storesnius kaip 2mm plombos sluoksnius (HO atspalvio – storesnius kaip 1mm) polimerizuokite sluoksniais. Kapsules į dispenserį įdėkite vadovaudamiesi instrukcija. Pasukite kapsulę patogia kryptimi ir nuimkite apsauginį dangtelį. Įveskite Amaris tiesiog į ertmę lėtai spausdami dispenserio rankenėlę.

Kietinimas šviesa:

Polimerizavimui tinka įvairios lempos. Minimalus lempos galingumas turi būti 500mW/cm²  .

Minimalus vieno sluoksnio kietinimo laikas yra:

Amaris pagrindiniai atspalviai O1-O5	  40s

Amaris emalio atspalviai TL / TN / TD	  10s

Amaris Flow aukšto skaidrumo HT	  10s

Amaris Flow aukšto opakiškumo HO 	40s

Šviesolaidį laikykite kuo arčiau plombos paviršiaus. Jeigu atstumas didesnis nei 5mm, plombos kietėjimo gylis gali sumažėti. Dėl nepakankamos polimerizacijos gali pakisti plombos spalva arba atsirasti pulpito simptomai.

Poliravimas:

Plombos šlifavimas arba poliravimas gali būti atliekamas iš karto po polimerizacijos pabaigos, naudojant aušinimą. Po to plombos ribos ir gretimas dantis turi būti padengiamas fluoro laku.

Amaris gali būti naudojamas netiesioginių įklotų gamybai. Fizikinės savybės gali būti pagerinamos papildomai naudojant išorinį kietinimą.

Informacija/atsargumo priemonės:

- Nors pašalinio poveikio atvejų nėra žinoma, tačiau jų tikimybė yra padidinto jautrumo pacientams.

- Amaris neturi būti naudojamas šioje instrukcijoje nenurodytu būdu arba esant žinomai alergijai sudedamosioms kompozito medžiagoms (BIS-GMA, UDMA, TEGDMA).

- Fenolių dariniai, ypatingai eugenolis ir timolis inhibuoja kompozito polimerizaciją. Todėl nenaudokite cinko oksido eugenolinių cementų arba kitų eugenolio turinčių medžiagų kartu su Amaris.

- Okliuziniuose paviršiuose esančios plombos turi būti kartą metuose patikrinamos, kad laiku pastebėti pakitimus.

- Individualių atspalvių HT ir HO aplikacinės kaniulės turi būti naudojamos tik vieną kartą. Po panaudojimo kaniulė turi būti išmetama, o švirkštas uždaromas apsauginiu dangteliu.

- Kad išvengti nepageidaujamo medžiagos išsiliejimo, truputį patraukite kaniulę atgal.

Laikymo sąlygos:

Laikymo temperatūra tarp 4Cº-23Cº. Jeigu medžiaga buvo laikoma šaldytuve, prieš naudojimą ji turi pasiekti kambario temperatūrą. Po panaudojimo tuoj pat uždarykite švirkštą, kad šviesa nesukeltų polimerizacijos.

Gaminama:

Amaris rinkinys:8x4g švirkštai

(O1,O2,O3,O4,O5,TL,TN,TD),

2X1,8g švirkštai AmarisFlow (HT,HO), priedai	Art.No.1930

Amaris Caps rinkinys:16x0,25g kapsulių

(O1,O2,O3,O4,O5,TL,TN,TD),

2X1,8g švirkštai AmarisFlow (HT,HO), priedai	Art.No.1950

Amaris rinkinys SD:8X4g švirkštai

(O1,O2,O3,O4,O5,TL,TN,TD),

2X1,8g švirkštai AmarisFlow (HT,HO)

50 Futurabond SingleDose, priedai		Art.No.1931

Amaris Caps rinkinys SD:16x0,25g kapsulių

(O1,O2,O3,O4,O5,TL,TN,TD),

2X1,8g švirkštai AmarisFlow (HT,HO)

50 Futurabond SingleDose, priedai		Art.No.1951

Papildymui 4g švirkštas šių spalvų:

Pagrindinės spalvos (opakiškos):

Art.No.1933 Amaris O1	Art.No.1934 Amaris O2

Art.No.1935 Amaris O3	Art.No.1936 Amaris O4

Art.No.1937 Amaris O5

Emalio spalvos (skaidrios):

Art.No.1940 Amaris  Skaidri šviesi TL

Art.No.1941 Amaris  Skaidri neutrali TN

Art.No.1942 Amaris  Skaidri tamsi TD

Papildymui 2x1,8g švirkštai šių spalvų:

Individualios spalvos:

Amaris Flow Aukšto skaidrumo HT 	Art.No.1945

Amaris Flow Aukšto opakiškumo HO 	Art.No.1946

Papildymui kapsulės:16x0,25g kapsulių šių spalvų:

Pagrindinės spalvos (opakiškos):

Art.No.1953 Amaris O1	Art.No.1954 Amaris O2

Art.No.1955 Amaris O3	Art.No.1956 Amaris O4

Art.No.1957 Amaris O5

Emalio spalvos (skaidrios):

Art.No.1960 Amaris  Skaidri šviesi TL

Art.No.1961 Amaris  Skaidri neutrali TN

Art.No.1962 Amaris  Skaidri tamsi TD

Mūsų preparatai sukurti naudoti stomatologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Tačiau ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Suprantama, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms.

Amaris

Šviesa kietinamas kompozitas skirtas estetiniam plombavimui

Amaris yra radiokontrastinė medžiaga, kurios sudėtyje yra 80 w/w % užpildo ( individualūs atspalviai HT ir HO turi 64 w/w % užpildo) metakrilatinėje matricoje ( BIS-GMA, UDMA, TEGDMA). Amaris kietėja mėlyno spalvos šviesoje ( halogeninėje arba diodinėje) ir yra išleidžiamas švirkštuose ir kapsulėse tiesioginėms restauracijoms. Amaris naudojamas kartu su dentino - emalio surišėju.

Atspalviai:

Baziniai atspalviai ( opakiški):

O1,O2,O3,O4,O5

Atkuria natūralaus dentino skaidrumą ir spalvos sodrumą

Emalio atspalviai (skaidrūs)

TL (skaidrus šviesus), TN (skaidrus neutralus) ir TD (skaidrus tamsus) atkuria natūralaus emalio skaidrumą.

Specialūs atspalviai

HT (aukšto skaidrumo) ir HO (aukšto opakiškumo) yra skystos konsistencijos

Indikacijos:

-Estetinėms restauracijoms III, IV ir V klasės priekinių dantų ertmėse

-Estetinėms restauracijoms I, II ir V klasės šoninių dantų ertmėse

- Restauracijoms po priekinių dantų traumų

- Tiesioginiams ir netiesioginiams priekinių dantų venyrams

- Estetinėms dantų formos ir spalvos korekcijoms

- Estetinėms porcelianinių protezų pataisoms (pvz.: venyrams)

- Tiesioginiams ir netiesioginiams kompozitiniams įklotams

- Priekinių dantų įtvėrimui

Nurodymai:

Preparavimas:

Nuvalykite gydomą dantį pasta be fluoro. Pažymėkite okliuzinių kontaktų taškus (šoniniuose dantyse); minimali separacija palengvina matricos įvedimą ir proksimalinių kontaktų sukūrimą.

Spalvos parinkimas:

Amaris yra sukurtas tam, kad užtikrinti aukščiausius estetinius rezultatus, restauruojant didelius priekinių dantų srities defektus, naudojant sluoksniavimo techniką.Rekomenduojame naudoti gomurinio/prieanginio sluoksniavimo techniką. Kad parinktumėte atspalvį, dantį ir spalvos pavyzdį reikia sudrėkinti ir palyginti natūralaus danties pavyzdžio spalvą prieš darant vietinę nejautrą. Pagrindinei spalvai nustatyti (O1-O5) naudokite danties kaklelio arba drėgno dentino (kuri aiškiausiai matoma ertmėje) sritį. Emalio spalvai parinkti (TL/TN/TD) naudokite kandamą, okliuzinį arba aproksimalinę natūralaus danties sritį.

Svarbu:

Defekto atstatymą pradėkite su opakišku atspalviu ( nuo oralinės link prieangio pusės) III, IV ir V klasės ertmėse. Galutinis atspalvis priklausys nuo pasirinkto skaidraus atspalvio prieanginės pusės sluoksniuose. Opakiški prieanginiai atspalviai gali būti tamsinami su TD, Pastiprinami su TN ir šviesinami su TL spalvomis.

I ir II klasių ertmėse pagrindines spalvas dėkite individualaus sluoksniavimo technika. Po to pabaikite restauraciją su skaidriais emaliniais sluoksniais.

HT ir HO atspalvių pagalba galima sukurti aukšto skaidrumo arba aukšto opakiškumo individualias restauracijas.

Individualizuojant restauracijas, kandamojo krašto srityje ypatingai naudingas HT (aukšto skaidrumo) atspalvis.

Restauruojant didelius defektus, kartais reikia imituoti spalvos pakitimus. Tam naudingas HO (aukšto opakiškumo) atspalvis.

Džiovinimas:

Labai svarbu, kad darbo laukas būtų sausas. Tam rekomenduojame naudoti koferdamą.

Ertmės preparavimas:

Tam, kad išsaugoti sveikus danties audinius, rekomenduojame laikytis minimalios preparacijos taisyklių ir naudoti adhezinio plombavimo techniką. Nekarioziniai danties kaklelio srities pažeidimai gali būti ir nepreparuojami, pakanka ertme gerai nuvalyti. Po preparavimo ertmę gerai nuvalykite ir nusausinkite.

Pamušalas:

Ertmei esant arti pulpos, dėkite kalciohidroksido pamušalą ir padenkite jį stabilaus cemento sluoksniu.

Surišėjas:

Naudokite emalio-dentino surišėją su Amaris. Visi šviesa kietinami surišėjai gali būti naudojami su Amaris. Darbo metu vadovaukitės surišėjo naudojimo instrukcija.

Amaris aplikacija:

Prieš aplikaciją Amaris turi pasiekti kambario temperatūrą. Patogu naudoti skaidrias matricas (lygus paviršius) ir ypatingai rekomenduotina prosimalinių ertmių srityse.

Pasirinktą Amaris spalvą įveskite į ertmę su patogiu instrumentu. Storesnius kaip 2mm plombos sluoksnius (HO atspalvio – storesnius kaip 1mm) polimerizuokite sluoksniais. Kapsules į dispenserį įdėkite vadovaudamiesi instrukcija. Pasukite kapsulę patogia kryptimi ir nuimkite apsauginį dangtelį. Įveskite Amaris tiesiog į ertmę lėtai spausdami dispenserio rankenėlę.

Kietinimas šviesa:

Polimerizavimui tinka įvairios lempos. Minimalus lempos galingumas turi būti 500mW/cm²  .

Minimalus vieno sluoksnio kietinimo laikas yra:

Amaris pagrindiniai atspalviai O1-O5	  40s

Amaris emalio atspalviai TL / TN / TD	  10s

Amaris Flow aukšto skaidrumo HT	  10s

Amaris Flow aukšto opakiškumo HO 	40s

Šviesolaidį laikykite kuo arčiau plombos paviršiaus. Jeigu atstumas didesnis nei 5mm, plombos kietėjimo gylis gali sumažėti. Dėl nepakankamos polimerizacijos gali pakisti plombos spalva arba atsirasti pulpito simptomai.

Poliravimas:

Plombos šlifavimas arba poliravimas gali būti atliekamas iš karto po polimerizacijos pabaigos, naudojant aušinimą. Po to plombos ribos ir gretimas dantis turi būti padengiamas fluoro laku.

Amaris gali būti naudojamas netiesioginių įklotų gamybai. Fizikinės savybės gali būti pagerinamos papildomai naudojant išorinį kietinimą.

Informacija/atsargumo priemonės:

- Nors pašalinio poveikio atvejų nėra žinoma, tačiau jų tikimybė yra padidinto jautrumo pacientams.

- Amaris neturi būti naudojamas šioje instrukcijoje nenurodytu būdu arba esant žinomai alergijai sudedamosioms kompozito medžiagoms (BIS-GMA, UDMA, TEGDMA).

- Fenolių dariniai, ypatingai eugenolis ir timolis inhibuoja kompozito polimerizaciją. Todėl nenaudokite cinko oksido eugenolinių cementų arba kitų eugenolio turinčių medžiagų kartu su Amaris.

- Okliuziniuose paviršiuose esančios plombos turi būti kartą metuose patikrinamos, kad laiku pastebėti pakitimus.

- Individualių atspalvių HT ir HO aplikacinės kaniulės turi būti naudojamos tik vieną kartą. Po panaudojimo kaniulė turi būti išmetama, o švirkštas uždaromas apsauginiu dangteliu.

- Kad išvengti nepageidaujamo medžiagos išsiliejimo, truputį patraukite kaniulę atgal.

Laikymo sąlygos:

Laikymo temperatūra tarp 4Cº-23Cº. Jeigu medžiaga buvo laikoma šaldytuve, prieš naudojimą ji turi pasiekti kambario temperatūrą. Po panaudojimo tuoj pat uždarykite švirkštą, kad šviesa nesukeltų polimerizacijos.

Gaminama:

Amaris rinkinys:8x4g švirkštai

(O1,O2,O3,O4,O5,TL,TN,TD),

2X1,8g švirkštai AmarisFlow (HT,HO), priedai	Art.No.1930

Amaris Caps rinkinys:16x0,25g kapsulių

(O1,O2,O3,O4,O5,TL,TN,TD),

2X1,8g švirkštai AmarisFlow (HT,HO), priedai	Art.No.1950

Amaris rinkinys SD:8X4g švirkštai

(O1,O2,O3,O4,O5,TL,TN,TD),

2X1,8g švirkštai AmarisFlow (HT,HO)

50 Futurabond SingleDose, priedai		Art.No.1931

Amaris Caps rinkinys SD:16x0,25g kapsulių

(O1,O2,O3,O4,O5,TL,TN,TD),

2X1,8g švirkštai AmarisFlow (HT,HO)

50 Futurabond SingleDose, priedai		Art.No.1951

Papildymui 4g švirkštas šių spalvų:

Pagrindinės spalvos (opakiškos):

Art.No.1933 Amaris O1	Art.No.1934 Amaris O2

Art.No.1935 Amaris O3	Art.No.1936 Amaris O4

Art.No.1937 Amaris O5

Emalio spalvos (skaidrios):

Art.No.1940 Amaris  Skaidri šviesi TL

Art.No.1941 Amaris  Skaidri neutrali TN

Art.No.1942 Amaris  Skaidri tamsi TD

Papildymui 2x1,8g švirkštai šių spalvų:

Individualios spalvos:

Amaris Flow Aukšto skaidrumo HT 	Art.No.1945

Amaris Flow Aukšto opakiškumo HO 	Art.No.1946

Papildymui kapsulės:16x0,25g kapsulių šių spalvų:

Pagrindinės spalvos (opakiškos):

Art.No.1953 Amaris O1	Art.No.1954 Amaris O2

Art.No.1955 Amaris O3	Art.No.1956 Amaris O4

Art.No.1957 Amaris O5

Emalio spalvos (skaidrios):

Art.No.1960 Amaris  Skaidri šviesi TL

Art.No.1961 Amaris  Skaidri neutrali TN

Art.No.1962 Amaris  Skaidri tamsi TD

Mūsų preparatai sukurti naudoti stomatologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Tačiau ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Suprantama, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms.