Grandio® Seal

Naudojimo instrukcija pagal EN 26874

Grandio® Seal yra šviesoje kietėjantis, turintis didelį užpildo kiekį ir fluoro, nanohibridinis dantų vagelių silantas su išskirtinėmis mechaninėmis savybėmis.

Grandio® Seal yra 70 %ww neorganinio užpildo, paskirstyto metakrilato matricoje (BIS-GMA, TEGDMA), kuri kietėja mėlynos šviesos poveikyje.

Indikacijos:

- vagelių ir duobučių padengimas/plombavimas

- pažeisto emalio paviršių padengimas/atstatymas

- padengti kariesui neatsparias zonas ortodontinio gydymo metu

- kompozitinių arba cementinių plombų tarpelių padengimas ( apsauginis sluoksnis nuo drėgmės)

- pieninių dantų padengimui

Naudojimo metodas:

Vagelės turi būti padengiamos kiek galima anksčiau, kai tik dantis išdygsta tiek, kad galima atlikti gydymą ir efektyviai kontroliuoti drėgmę. Po drėgmės izoliacijos, kruopščiai nuvalykite danties paviršių ( su besisukančiu šepetėliu ir pasta be fluoro), nuplaukite ir nusausinkite. Jeigu reikia, pirminio ar neaiškios diagnozės atveju, vagelę praplėskite su mažo diametro instrumentu.

Ėsdinimas:

Emalio kraštus padenkite Vococid ėsdinimo žele (ar skysčiu)  (mėlynos spalvos – dėl aiškios kontrolės) su trumpo plauko vienkartiniu šepetėliu, palaukite 15-30s. Gerai išplaukite ir išdžiovinkite. Paėsdintas emalis turi atrodyti opakiškas, matinis – baltas(saugokite kad šis paviršius nebūtų užterštas!). Vadovaukitės Vococid naudojimosi instrukcija.

Aplikacija:

Nuimkite apsauginį dangtelį nuo švirkšto. Užsukite naują kaniulę ant Grandio® Seal švirkšto. Kad išvengti oro burbulų, laikykite švirkštą vertikaliai ir išspauskite truputį medžiagos iš kaniulės.

Naudojant vidutinį spaudimą Grandio® Seal teka labai homogeniškai todėl jį lengva tiksliai paskleisti. Jeigu spaudžiate stipriai – įsitikinkite, kad kaniulė užsukta stipriai.

Aplikuokite Grandio® Seal nuo vagelės krašto link dugno ir leiskite 15-20s medžiagai pasklisti. Plonos kaniulės pagalba pašalinkite bet kokius oro burbulus.

Kietinimas su šviesa:

Grandio® Seal polimerizavimas atliekamas 20-30s kiekvienam paviršiui, po to patikrinamas plombos prigludimas. Šviesa kietinti tinka įprastos polimerizavimo lempos.Minimalus rekomenduojamas lempos intensyvumas turi būti 500mW/cm² halogeninių lempų arba 300mW/cm² diodinių lempų.Po polimerizacijos patikrinkite plombos kraštus, pašalinkite perteklių(  deimantiniais šlifavimo gražteliais, poliravimo gumomis). Po to patepkite poliruotą dantį ir gretimą dantį fluoro laku.

Laikymas:

Po naudojimo nuimkite kaniulę ir tuojau pat uždarykite švirkštą.

Grandio® Seal laikykite tamsoje, 4°C-23°C temperatūroje.

Atsargumo priemonės:

- Jeigu nėra galimybės kontroliuoti operacinio lauko drėgmės, iškyla rizika, kad nepavyks gauti geros plombos adhezijos.Tokiu atveju rekomenduojame ertmę uždaryti panaudojant stiklojonomerinį cementą ir fluoro laką iki to laiko, kai bus galima sudaryti palankias sąlygas nuolatinei restauracijai.

- Jeigu ant ėsdinto danties paviršiaus patenka seilių, Grandio® Seal adhezija gali sumažėti. Tokiu atveju rekomenduojame paviršių nuplauti, vėl paėsdinti 10-20s, vėl nuplauti ir nusausinti.

- Adheziją galima padidinti po ėsdinimo naudojant surišėją (esant sudėtingai drėgmės kontrolei – papildomai tepant surišėją). Vadovaukitės surišėjo gamintojo instrukcija. Po to uždėkite Grandio® Seal.

- Operacinė lempa gali inicijuoti Grandio® Seal polimerizaciją(medžiaga tirštėja), todėl venkite tiesioginio apšvietimo.

- Po Grandio® Seal aplikacijos patikrinkite vagelę ir pašalinkite perteklių.

- Grandio® Seal sudėtyje yra aromatinių ir alifatinių dimetakrilatų, taip pat BHT. Nenaudokite pacientams, kurie turi padidintą jautrumą šiems komponentams. Kiek galima venkite kontakto su gleivine. Nenaudokite ertmių valiklių ir preparatų turinčių fenolių (eugenolis, timolis), kadangi jie gali inhibuoti kompozito polimerizaciją.

- Karieso procesas gali būti pristabdytas (prie senos plombos), atlikus plombos kraštų hermetizavimą, jeigu nėra galimybės keisti seną plombą. Tokiu atveju atlikite paviršiaus nuvalymą, minimalų preparavimą, emalio ėsdinimą ir visų plombos kraštų hermetizavimą.

- Ortodontinio gydymo metu, nepakankamai valomas sritis galima ilgai apsaugoti padengiant Grandio® Seal. Po procedūros reikia atlikti fluoro aplikacijas, kad apsaugoti nepadengtas danties vietas nuo karieso.

- Nenaudokite Grandio® Seal pasibaigus galiojimo laikui.

Pakuotė:

Švirkštai 5x1,8g, 45 tipo kaniulės 	Art.No. 1060

45 tipo kaniulės, 100 vnt 		Art.No. 2147

Mūsų preparatai sukurti naudojimui odontologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Bet ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms.

Grandio® Seal

Naudojimo instrukcija pagal EN 26874

Grandio® Seal yra šviesoje kietėjantis, turintis didelį užpildo kiekį ir fluoro, nanohibridinis dantų vagelių silantas su išskirtinėmis mechaninėmis savybėmis.

Grandio® Seal yra 70 %ww neorganinio užpildo, paskirstyto metakrilato matricoje (BIS-GMA, TEGDMA), kuri kietėja mėlynos šviesos poveikyje.

Indikacijos:

- vagelių ir duobučių padengimas/plombavimas

- pažeisto emalio paviršių padengimas/atstatymas

- padengti kariesui neatsparias zonas ortodontinio gydymo metu

- kompozitinių arba cementinių plombų tarpelių padengimas ( apsauginis sluoksnis nuo drėgmės)

- pieninių dantų padengimui

Naudojimo metodas:

Vagelės turi būti padengiamos kiek galima anksčiau, kai tik dantis išdygsta tiek, kad galima atlikti gydymą ir efektyviai kontroliuoti drėgmę. Po drėgmės izoliacijos, kruopščiai nuvalykite danties paviršių ( su besisukančiu šepetėliu ir pasta be fluoro), nuplaukite ir nusausinkite. Jeigu reikia, pirminio ar neaiškios diagnozės atveju, vagelę praplėskite su mažo diametro instrumentu.

Ėsdinimas:

Emalio kraštus padenkite Vococid ėsdinimo žele (ar skysčiu)  (mėlynos spalvos – dėl aiškios kontrolės) su trumpo plauko vienkartiniu šepetėliu, palaukite 15-30s. Gerai išplaukite ir išdžiovinkite. Paėsdintas emalis turi atrodyti opakiškas, matinis – baltas(saugokite kad šis paviršius nebūtų užterštas!). Vadovaukitės Vococid naudojimosi instrukcija.

Aplikacija:

Nuimkite apsauginį dangtelį nuo švirkšto. Užsukite naują kaniulę ant Grandio® Seal švirkšto. Kad išvengti oro burbulų, laikykite švirkštą vertikaliai ir išspauskite truputį medžiagos iš kaniulės.

Naudojant vidutinį spaudimą Grandio® Seal teka labai homogeniškai todėl jį lengva tiksliai paskleisti. Jeigu spaudžiate stipriai – įsitikinkite, kad kaniulė užsukta stipriai.

Aplikuokite Grandio® Seal nuo vagelės krašto link dugno ir leiskite 15-20s medžiagai pasklisti. Plonos kaniulės pagalba pašalinkite bet kokius oro burbulus.

Kietinimas su šviesa:

Grandio® Seal polimerizavimas atliekamas 20-30s kiekvienam paviršiui, po to patikrinamas plombos prigludimas. Šviesa kietinti tinka įprastos polimerizavimo lempos.Minimalus rekomenduojamas lempos intensyvumas turi būti 500mW/cm² halogeninių lempų arba 300mW/cm² diodinių lempų.Po polimerizacijos patikrinkite plombos kraštus, pašalinkite perteklių(  deimantiniais šlifavimo gražteliais, poliravimo gumomis). Po to patepkite poliruotą dantį ir gretimą dantį fluoro laku.

Laikymas:

Po naudojimo nuimkite kaniulę ir tuojau pat uždarykite švirkštą.

Grandio® Seal laikykite tamsoje, 4°C-23°C temperatūroje.

Atsargumo priemonės:

- Jeigu nėra galimybės kontroliuoti operacinio lauko drėgmės, iškyla rizika, kad nepavyks gauti geros plombos adhezijos.Tokiu atveju rekomenduojame ertmę uždaryti panaudojant stiklojonomerinį cementą ir fluoro laką iki to laiko, kai bus galima sudaryti palankias sąlygas nuolatinei restauracijai.

- Jeigu ant ėsdinto danties paviršiaus patenka seilių, Grandio® Seal adhezija gali sumažėti. Tokiu atveju rekomenduojame paviršių nuplauti, vėl paėsdinti 10-20s, vėl nuplauti ir nusausinti.

- Adheziją galima padidinti po ėsdinimo naudojant surišėją (esant sudėtingai drėgmės kontrolei – papildomai tepant surišėją). Vadovaukitės surišėjo gamintojo instrukcija. Po to uždėkite Grandio® Seal.

- Operacinė lempa gali inicijuoti Grandio® Seal polimerizaciją(medžiaga tirštėja), todėl venkite tiesioginio apšvietimo.

- Po Grandio® Seal aplikacijos patikrinkite vagelę ir pašalinkite perteklių.

- Grandio® Seal sudėtyje yra aromatinių ir alifatinių dimetakrilatų, taip pat BHT. Nenaudokite pacientams, kurie turi padidintą jautrumą šiems komponentams. Kiek galima venkite kontakto su gleivine. Nenaudokite ertmių valiklių ir preparatų turinčių fenolių (eugenolis, timolis), kadangi jie gali inhibuoti kompozito polimerizaciją.

- Karieso procesas gali būti pristabdytas (prie senos plombos), atlikus plombos kraštų hermetizavimą, jeigu nėra galimybės keisti seną plombą. Tokiu atveju atlikite paviršiaus nuvalymą, minimalų preparavimą, emalio ėsdinimą ir visų plombos kraštų hermetizavimą.

- Ortodontinio gydymo metu, nepakankamai valomas sritis galima ilgai apsaugoti padengiant Grandio® Seal. Po procedūros reikia atlikti fluoro aplikacijas, kad apsaugoti nepadengtas danties vietas nuo karieso.

- Nenaudokite Grandio® Seal pasibaigus galiojimo laikui.

Pakuotė:

Švirkštai 5x1,8g, 45 tipo kaniulės 	Art.No. 1060

45 tipo kaniulės, 100 vnt 		Art.No. 2147

Mūsų preparatai sukurti naudojimui odontologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Bet ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms.