Ionofil Plus

|  | # Naudojimo instrukcija ### Atitinka EN 29917/ ISO 9917/1994 |  |
| --- | --- | --- |

Ionofil Plus yra radiokontrastiškas stiklo polialkenoatinis (jonomerinis) chemiškai prisirišantis prie emalio ir dentino.

Ionofil Plus gaminamas A1, A3 ir B3 spalvų ir yra panašaus į emalį skaidrumo

.

Naudojimo sritys:

- pieninių dantų plombavimui (ypač I klasei)

- pleištinių defektų, emalio ir šaknies erozijoms kaklelio srityje ir V klasės ertmėms

- ertmėms su karioziniais pažeidimais

- III klasės, mažoms I klasės ertmėms (taip pat išplėstų vagelių dengimui), kulties atstatymui po vainikėliais ir pamušalams

Naudojimo būdas:

Ionofil Plus adhezija prie dentino yra gera. Nišos papildomai laiko plombą. Plombos sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 1 mm. Išpreparuokite ir išvalykite ertmę (pvz. 3% vandenilio peroksidu), gausiai išplaukite vandeniu ir išdžiovinkite (Sikko Tim ir šiltu oru). Jei likusio dentino storis didesnis kaip 1 - 1,5 mm, papildomo pamušalo nereikia. Jei likusio dentino storis mažesnis, vengiant pulpos uždegimo, arčiausiai pulpos esančias sritis rekomenduojama padengti kalcio hidroksidu (pvz. Calcimol, Calcicur).

Ionofil Plus skystis:

Atpalaiduokite prieš naudojimą pipetę.

Prieš pirmąjį Ionofil Plus naudojimą, nuimkite buteliuko dangtelį ir pritvirtinkite duotą pipetę.

Prieš vartojimą miltelius gerai supurtyti.

Uždėkite miltelius ir skystį ant stiklinės ar kitokios tinkamos lentelės ir maišykite miltelius į skystį iš pradžių mažesniais, po to didesniais kiekiais. Naudokite 1 lašą skysčio ir 1 nubrauktą šaukštelį miltelių (maišymo santykis: 4,7 – 5,6 g miltelių : 1 g skysčio). Lašindami skystį, buteliuką laikykite visiškai vertikaliai! Paspauskite plastikinę pipetę, kad lašas nukristų.

Maišymui naudoti stiprią plastikinę mentelę.

| Maišymo laikas | Darbo laikas | Kietėjimas |
| --- | --- | --- |

30 - 40 sek                    2,5 – 3,5 min.             5 - 6 min

Maišyti reikia 30 - 40 sekundžių, bet ne daugiau 1 minutės.

Po maišymo Ionofil Plus darbo laikas yra 2 – 3 min. (kambario temperatūroje).

Kietėjimo laikas po plombos įdėjimo į ertmę yra apie 2,5 minutės.

Plombavimo metu darbo laukas turi būti sausas.

V klasės ertmės turi būti bent 1 mm gylio. Venkite aštrių kampų. Geriausia formuoti klasikinės formos ertmę.

Stiklo jonomerai jautrūs drėgmei (kvėpavimo, seilėms) ir išdžiūvimui kietėjimo metu ypač iš karto po aplikacijos. Jei įmanoma iš karto uždenkite juostele ar matrica ar užtepkite apsauginį laką (pažiūrėkite Final Varnish LC naudojimo instrukciją).

Plombos pertekliaus nuėmimas aštriais instrumentais, pabaigimas ir poliravimas (lanksčiais poliravimo diskais) turi būti atliekamas ne anksčiau kaip po 5 - 6 minučių po plombos įdėjimo burnoje (priklausomai nuo maišymo santykio ir temperatūros). Vėliau vėl patepkite apsauginiu laku.

Geriausiai poliruoti yra praėjus 24 val. po plombavimo.

Atsargumo priemonės:

Vendami pulpos uždegimo, naudokite pulpos apsaugą (mažiau kaip 1 – 1,5 mm). Miltelius ir skystį uždengti tuoj pat panaudojus. Veikiant drėgmei silpnėja plombos fizinis stiprumas.

Venkite kontakto sun akimis ir gleivine.

Ionofil Plus sudėtyje yra poliakrilinės rūgšties, fluorosilikatų ir PHB – esterių. Nenaudokite, jei yra alergija šioms medžiagoms, pasibaigus galiojimo laikui, milteliai sušokę į gabalėlius. Nenaudokite dentino adhezyvų prieš medžiagos aplikavimą.

Pakuotė:

Rinkinys 3 x 15 g miltelių (A1, A3, B3 atspalvių),

10 ml skysčio, 3 ml Final Varnish LC + priedai

Art. Nr. 1520

15 g miltelių A1	Art. Nr. 1521

15 g miltelių A3	Art. Nr. 1522

15 g miltelių B3	Art. Nr. 1523

10 ml  skysčio	Art. Nr. 1524

Mūsų preparatai sukurti naudojimui odontologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Bet ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms.

VC 60 001110  LT 081 / 010