- Polofil Supra

|  | ## Naudojimo instrukcija #Atitinka EN 24049/ISO 4049 |  |
| --- | --- | --- |

Polofil Supra yra šviesoje kietėjanti, rentgenokontrastiška kompozitinė plombinė medžiaga. Dėl labai smulkios Supra plombavimo sistemos, Polofil Supra galima naudoti tiek priekiniams, tiek galiniams dantims plombuoti, taip pat įklotams. Ją sudaro 60% pagal tūrį (=76,5% pagal svorį) neorganinio užpildo dalelių, mikrofilų (maždaug 0,05 μm) ir mažų dalelių (maždaug 0,5 – 2 μm). Monomerių sudėtyje yra BIS-GMA, UDMA ir TEDMA. Polofil Supra išsiskiria dideliu medžiagos ir spalvos stabilumu. Polofil Supra kietinama halogeno šviesa (mėlyna šviesa).

Polofil Supra gaminama praktiškuose švirkštuose ir kapsulėse - 
Polofil Supra Caps (kompozitų aplikavimo sistema) tiesioginei aplikacijai.

Polofil Supra gaminama 10 spalvų:

raudonai ruda		A1, A2, A3, A3.5

gelsva			B2, B3, B4 dentinas

pilka			C2, C3 dentinas

incizalinė			I

- Naudojimo sritys:

- I, II, V klasių ertmių, neveikiamų kramtymo jėgų, galiniuose dantyse plombavimui;

- traumos pažeistų priekinių dantų plombavimui;

- pakeitusių spalvą priekinių dantų padengimui;

- spalvos ir formos korekcijai estetikos pagerinimui;

- paslankių priekinių dantų sujungimui;

- krūminių ir prieškrūminių dantų praplėstų vagelių padengimui;

- III, IV, V klasių ertmių priekiniuose dantyse plombavimui;

- veneringo pataisai;

- kultims atstatyti;

- kompozitiniams įklotams.

- Naudojimo būdas

Spalvą parinkite nuvalę dantį pasta be fluoro. Polofil Supra spalvų raktas pagamintas iš sukietintos originalios medžiagos ir atitinka sukietėjusios spalvos plombą po plombavimo. Geresniam pritaikymui raktą sudrėkinkite, kad palengvintumėte pritaikymą prie danties spalvos.

Rekomenduojama naudoti koferdamą.

Ertmė turi būti preparuojama pagal adhezinio plombavimo taisykles. Siekiant optimalaus kraštų sandarumo ar atstatant kampus, naudokite adhezinę techniką.

Esant labai gilioms ertmėms, turėtų būti naudojamas kalcio hidroksido pamušalas.

Aplikuokite surišimo sistemą pagal gamintojo instrukcijas.

Parinkite tinkamą Polofil Supra spalvą ir plombuokite.

- Tolimesnis gydymas

Esant storesnėms nei 2 mm plomboms, plombuokite ir kietinkite sluoksniais (kiekvieną sluoksnį kietinkite 40 - 60 sekundžių.Šios medžiagos sukietinimui tinka įprastiniai polimerizatoriai.Minimalus šviesos intensyvumas 500 mW/kv.cm halogeninei lempai ir minimaliai 300 mW/kv.cm diodinei.Polimerizacijos gylis,priklausomai nuo atspalvio yra maždaug 2-5 mm, kai polimerizuojama 60 s.Ir maždaug 2-3 mm skaidriems atspalviams,kai polimerizuojama  per emalį(maždaug  1 mm).

VC 60 001360 LT 023 / 072

Turėtų būti naudojamos permatomos juostelės, pleištukai, vainikėliai. Kruopščiai plombuokite ertmės kraštus, kad užtikrintumėte kraštų adaptaciją.

Šviesos šaltinį laikykite kuo arčiau plombos. Jei atstumas didesnis nei 5 mm, kietėjimo gylis bus mažesnis. Kietėjimas vyksta tik šviesos spindulio konuso vietoje. Nepakankamas sukietinimas gali sąlygoti spalvos pakitimus ir pulpos dirginimą. Plombą galima poliruoti iš karto išėmus skaidrias juosteles, vainikėlius ir pleištukus (švelniais ar labai švelniais deimantiniais grąžteliais, poliravimo diskais).

Pabaigimo ir poliravimo metu aušinkite plombą. Paskutiniu gydymo etapu turėtų būti plombos kraštų ar viso danties fluoravimas laku Bifluorid 12.

Polofil Supra galima naudoti tiesioginiams ir netiesioginiams įklotams pagal žinomas metodikas. Fizines savybes galima pagerinti išoriniu (papildomu) kietinimu.

- Informacija:

- Pašaliniai reiškiniai nežinomi. Tačiau negalima nekreipti dėmesio į jautrių žmonių sensibilizacijos pavojų.

- Polofil Supra nenaudokite, jei neįmanoma išdžiovinti danties, negalite naudoti aprašytos technikos ar jei žinoma alergija kurioms nors sudėtinėms dalims.Polofil Supra savo sudėtyje turi BIS-GMA, TEGDMA, diuretandimetakrilato, BHT, hidroksietilmetakrilato.

- Medžiagos, sudėtyje turinčios eugenolio ar gvazdikėlių aliejaus, pablogina kompozitinės plombos kietėjimą ir todėl neturėtų būti naudojamos su kompozitais.

- Polofil Supra spalvos pakitimai gali atsirasti naudojant katijonines burnos skalavimo priemones, apnašas nudažančias priemones ar chlorheksidiną.

- Laikymas

Laikykite šaltoje vietoje. Kambario temperatūroje (15 - 20ºC) 
Polofil Supra gali būti laikoma mažiausiai 2 metus. Švirkštus ir surišiklio buteliukus iš karto po panaudojimo uždarykite, kad išvengtumėte šviesos poveikio. Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui.

- Gaminama

Polofil Supra

Rinkinys: 7 x 4 g švirkštai; atspalviai: A2, A3, A3.5, B2, C2,

- I, B4 dentinas, 5 ml ėsdintojo, 4 ml Solobond M šviesoje

kietėjantis dentino ir emalio surišiklis ir priedai	Art. Nr. 1360

Trijų sp. rinkinys: 3 x 4 g švirkštai A2, A3, A3.5,

4 ml Solobond M, 3 ml Vococid ir priedai	Art. Nr. 1373

Papildomos pakuotės: švirkštai po 4 g A1, A2, A3,

A3.5, B2, B3, C2, I, B4 dentinas, C3 dentinas       	  Art. Nr. 1361 – 1370

#### Spalvų raktas            	Art. Nr. 2107

Mūsų preparatai sukurti naudoti stomatologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Tačiau ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Suprantama, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms.