# Meliodent Heat Cure

Naudojimosi instrukcija

Spalva

Žr. Pakuotės etiketę.

Sudėtis

Karštas polimerizantas, milteliai (polimetakrilatas) ir skystis (metilmetakrilatas, dimetakrilatas).

Panaudojimas

Plastikas skirtas:

- Tvirtinamų ir išimamų dantų protezų gamybai

Darbo eiga

Modeliui gaminti ir įpakuoti rekomenduojamas kietas gipsas. Meliodent Heat Cure galima lengvai dozuoti. Rekomenduojams maišymo santykis yra 35 g : 14 ml ( milteliai : skystis). Skystį pilkyte į maišymui skirtą maišymo indą, pridėkite reikalingą miltelų kiekį, kol sluoksnis pasidarys sausas. Birus miltelų perteklius yra nukratomas. Masė intensyviai maišoma apie 60 sekundžių. Meliodent Heat Cure tampa takus po 10 minučių. Darbui skirtas laikas trunka  apie  25 minutes. Atitinkamai pagal aplinkos temperatūrą darbo laikas prailgėja arba sutrumpėja.

Polimerizacija

Kiuvetę įstatykite į verdantį vandenį. Išjunkite kaitinimą ir palaukite 15 minučių. Po to virkite 20 minučių. Po polimerizacijos palikite kiuvetę aušti vandens vonelėje.

Nurodymas

Prieš pritaikydami burnoje, palaikykite protezą vandenyje.

Protezų pataisos

Protezų iš Meliodent Heat Cure pataisas galima daryti iš Meliodent Rapid Repair.

Laikymo nurodymai

Pasibaigus galiojimo laikui medžiagos daugiau nebenaudokite. Nelaikykite aukštesnėje nei 25ºC temperatūroje. Venkite tiesioginių saulės spindulių. Po naudojimo indus gerai uždarykite ir laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.

Įspėjimai dėl skysčio komponentų

Degus. Įkvėpus kenkia sveikatai. Dirgina akis ir kvėpavimo organus. Galimas jautrumo padidėjimas, esant kontaktui su oda. Gerai uždarytą indą laikykite gerai vėdinamoje patalpoje. Laikykite toliau nuo gaisro židinių, dirbdami nerūkykite. Nepilkite į kanalizaciją.