# Meliodent Rapi Repair

Naudojimosi instrukcija

Spalva

Žr. Pakuotės etiketę.

Sudėtis

Šaltas polimerizantas, milteliai (polimetakrilatas) ir skystis (metilmetakrilatas, dimetakrilatas).

Panaudojimas

Plastikas skirtas:

- Protezų komplektavimui

- Protezų funkcijos atstatymui, pvz. atsatymas arba užpildymas

- Skirtas tvirtinamiems ir išimamiems dantų protezams.

Darbo eiga

Modeliui gaminti rekomenduojamas kietas gipsas. Meliodent Rapid Repair protezų plastiką galima lengvai dozuoti. Rekomenduojams maišymo santykis yra 10 g : 7 ml ( milteliai : skystis). Skystį pilkyte į maišymui skirtą maišymo indą, pridėkite reikalingą miltelų kiekį ir maišykite intensyviai apie 30 sekundžių. Taki masė gali būti iš karto naudojama darbui. Darbo laikas, kai pataplos temperatūra 23ºC yra 2 minutės. Kietėjimo laikas apie 10-14 minučių. Optimaliausia polimerizacija pasiekiam, dirbant su Palamat Practic, kai temperatūra 55ºC, 2 bar, 10 minučių. Dirbant be pospaudiminio polimerizacijos įrengimo, storesnes vietas darykite sluoksniuodami Meliodent Rapid Repair. Kiekvieną sluoksnį prieš dėdami kitą, rūpestingai polimerizuokite.

Nurodymas

Prieš pritaikydami burnoje, palaikykite protezą vandenyje.

Laikymo nurodymai

Pasibaigus galiojimo laikui medžiagos daugiau nebenaudokite. Nelaikykite aukštesnėje nei 25ºC temperatūroje. Venkite tiesioginių saulės spindulių. Po naudojimo indus gerai uždarykite ir laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.

Įspėjimai dėl skysčio komponentų

Degus. Įkvėpus kenkia sveikatai. Dirgina akis ir kvėpavimo organus. Galimas jautrumo padidėjimas, esant kontaktui su oda. Gerai uždarytą indą laikykite gerai vėdinamoje patalpoje. Laikykite toliau nuo gaisro židinių, dirbdami nerūkykite. Nepilkite į kanalizaciją.